ICS 点击此处添加ICS号

CCS点击此处添加中国标准文献分类号

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统

反吹过滤器技术要求

Technical requirements for back-blowing filters in fuel handing system of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant

（征求意见稿）

本稿完成日期：2025年7月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

目次	I

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3术语和定义	2

4 设备主要功能、参数和设备组成	2

4.1 主要功能	2

4.2 物项分级	2

4.3 主要技术参数	3

4.3.1 主要参数	3

4.3.2 环境条件	3

4.4 设备组成	3

5 材料要求	4

5.1 主体材料	4

5.2 焊接材料	4

5.3 过滤器元件	4

5.4 其他材料	4

6 制造、检验和试验要求	5

6.1 制造要求	5

6.2 检验要求	5

6.2.1 系统功能测试	5

6.2.2 滤芯性能测试	5

6.2.3 焊缝无损检验	6

6.3 试验要求	6

6.3.1 耐压试验	6

6.3.2 气密性试验	6

7 涂漆、包装和贮运	6

7.1 包装	6

7.2 运输和贮运	6

8 质量保证和质量控制	6

8.1 质量保证	6

8.2 质量控制	7

9 供货方提供的文件	7

9.1 设计文件	7

9.2 出厂技术文件	7

9.3 质保文件	8

9.4 工艺性文件	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院

本文件主要起草人：张海泉、聂君锋、王鑫、李晓刚、刘阳。

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统反吹过滤器技术要求

# 1 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂燃料装卸系统反吹过滤器的技术要求，包括装置的功能参数，材料、制造、检验和试验等技术要求，以及相应的质量保证与质量控制要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统所用的反吹过滤器。

# 2 规范性引用文件

HAF 003	核电厂质量保证安全规定

HAD 003/03	核电厂物项和服务采购中的质量保证

HAD 003/04	核电厂质量保证记录

HAD 003/06	核电厂设计中的质量保证

HAD 003/08	核电厂物项制造中的质量保证

GB/T14295-2019	空气过滤器

GB/T13554-2020	高效空气过滤器

GB/T6886-2017	烧结不锈钢过滤元件

EN1822-2019	基于 HEPA 过滤器过滤效率及分级

GB T 6165-2021	高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力

TSG 21-2016	固定式压力容器安全技术监察规程

GB/T 150-2011	压力容器

JB/T 4732-1995	钢制压力容器——分析设计标准

GB/T 222-2006	钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 6394-2017	金属平均晶粒度测定方法

GB/T 24511-2017	承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带

GB/T 14976-2012	流体输送用不锈钢无缝钢管

NB/T 47010-2017	承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

HG/T 20581-2020	钢制化工容器材料选用规范

GB/T 4334-2020	金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T 10561-2005	钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T 11170-2008	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 15823-2009	无损检测 氦泄漏检测方法

NB/T47013-2015	承压设备无损检测

GB/T 17395-2008	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 20066-2006	钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 25198-2010	压力容器封头

GB/T 50267-2019	核电厂抗震设计标准

ASME BPVC Ⅲ-ND-2004	三级设备

NB/T 47018.2-2017	承压设备用焊接材料订货技术条件 第2部分 钢焊条

NB/T 47018.3-2017	承压设备用焊接材料订货技术条件 第3部分 气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝

NB/T 47065.1-2018	容器支座 第1部分：鞍式支座

NB/T10558-2021	压力容器涂覆与运输包装

NB/T 47014-2011	承压设备焊接工艺评定

NB/T 47015-2011	压力容器焊接规程

EJ/T 564-2006	核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

# 3术语和定义

该目录下将主要编写本文件涉及到的术语和定义。

# 4 设备主要功能、参数和设备组成

## 4.1 主要功能

燃料装卸系统反吹过滤器是为燃料循环提供动力的气力输送子系统和气氛切换子系统的关键设备，旨在实现系统中放射性粉尘和碎屑的拦截和暂存，能够保护氦气压缩机等动设备，是保障高温气冷堆燃料装卸系统不停堆换料的重要设备。

## 4.2 物项分级

安全等级：NS

抗震类别：NA

质保等级：QA3

## 4.3 主要技术参数

### 4.3.1 主要参数

设计压力：8.1MPa（a）

工作压力：6.9～7.22MPa（a）

设计温度：150℃

工作温度：50℃

工作介质：氦气

杂质：放射性石墨粉尘

钢屏蔽厚度：30mm

工作流量：300-800m3/h

允许最大压降：30kPa（g）

清洁压降：＜0.1kPa（g）

过滤精度、效率：99.8％@0.3μm

滤芯材料：多层烧结不锈钢金属纤维

单台过滤器过滤面积：≥75.0m2

电气防护等级：IP65

反吹频率：在粉尘量为0.6kg/天的情况下，＜1次/月

寿命要求：主体设备寿命60年

维修周期：10年

承压容器循环次数：≥1500次

滤芯的机械强度要求：耐压破坏强度≥0.6MPa（g）

### 4.3.2 环境条件

工作温度：<40℃

相对湿度：≤85%

辐照分区：黄区

外部累积剂量：5×103Gy

## 4.4 设备组成

一套完整的反吹过滤器由过滤器承压容器、滤芯、储气罐、脉冲反吹喷嘴、电控柜，以及相应的管道、阀门和仪表等零部件组成。

# 5 材料要求

反吹过滤器容器结构全部采用奥氏体不锈钢制造，由于为核岛设备，对材料中杂质元素含量、晶粒度等提出了一定要求。承压材料应出具材料鉴定试验报告，其它材料可用合格证书来代替材料鉴定试验报告。

## 5.1 主体材料

主体设备材料，筒体、接管、封头均为不锈钢材料，封头遵照GB/T 25198的规定制造。系统内的接管按照GB/T 14976不锈钢无缝钢管制造，接管采用锻件或管材材料。

上述锻件、板材、管材材质应分别满足NB/T 47010-2017、GB/T 24511-2017、GB/T14976-2012中对应要求，且成品分析中Cr含量应≥18.00%，Co含量≤0.18%，B含量≤0.0018%。

上述材质不经敏化依照GB/T 4334中E法进行晶间腐蚀试验，如试验不合格，则该材料不得用于容器制造。

上述材料尚需依照GB/T 10561中A法进行非金属夹杂物检测，并采用GB/T 10561附录A中评级图进行评定，各类非金属夹杂物应分别不大于1.5级。

上述锻件、板材及钢管原材料表面粗糙度不低于6.3μm。

上述材料中锻件和板材需进行超声和渗透检测，检测和验收标准遵照NB/T47013.3和NB/T47013.5。管材需进行超声和涡流检测，检测和验收标准遵照NB/T47013.3和 NB/T47013.6。

## 5.2 焊接材料

本技术要求所述过滤器的承压容器及部件均为不锈钢材料，焊材相应为不锈钢焊接材料，焊接材料及型号应符合NB/T47015-2011及NB/T47018.1~.5-2017。焊接规程应符合NB/T47015-2011。

## 5.3 过滤器元件

过滤器滤芯材料为烧结不锈钢金属纤维，具体要求和性能满足GB/T6886-2008的规定。

## 5.4 其他材料

容器支座采用S30408，支座设计应符合NB/T47065.1-2018《容器支座 第一部分 鞍式支座》的要求。

# 6 制造、检验和试验要求

## 6.1 制造要求

- 过滤器的承压容器设计时，设计方应具有Ⅱ类压力容器设计资质，制造方应具有Ⅱ类压力容器制造资质；

- 施工图纸中应明确焊接位置、接头形式和焊接坡口；

- 筒体应采用钢板制造，封头应采用整块钢板加工，不得拼焊；

- 焊缝不允许存在裂纹、气孔、夹渣、咬边和过烧等缺陷，对焊缝表面清理、打磨或机械加工时，不能降低焊缝的机械强度；

- 过滤器的承压部件设计制造应满足GB/T 150要求，所有A、B、C、D类焊缝采用全焊透结构，且应当去除纵、环焊缝的余高，使焊缝表面与母材表面平齐；

- 容器加工、组焊过程中应保持清洁度要求，对组焊后无法彻底清洁的部位和结构，组焊前应依照要求彻底清洁，并保证组焊过程中及组焊后的清洁度要求；

- 容器零部件、结构件及成品吊装、转运时禁止采用碳钢材料直接接触容器壁面；

- 容器需进行液压试验和正压氦气检漏试验，供货方应考虑接管封堵需要，各接管应预留工艺余量（不少于20mm）；

- 容器试验完成后各管口加工至图纸尺寸，制造方应考虑管口可靠、洁净封堵措施，切管及加工坡口过程中应保证管口及容器内部清洁度。

## 6.2 检验要求

### 6.2.1 系统功能测试

过滤器系统需要进行如下功能性测试：

- 运动设备的带电功能测试；

- 反吹工艺流程空载测试。

### 6.2.2 滤芯性能测试

- 所使用的滤芯应为成熟产品，并提供相关证明材料，至少包含过滤精度、效率、纳污能力和机械强度的测试结果；

- 如果为新产品，应按照相关的标准规范进行型式试验，并提供试验报告；

- 本设备所使用批次滤芯需进行10%的滤芯性能抽样测试。

### 6.2.3 焊缝无损检验

容器加工过程及加工后需进行无损检测。容器焊接后所有A、B类焊缝应进行100%射线检测，检测和验收标准遵照NB/T47013.2进行；C、D类焊缝进行100%液体渗透检测，检测和验收标准遵照NB/T47013.5进行；支座及铭牌支架非与容器连接焊缝应进行渗透检测，并符合NB/T47013.5规定。

## 6.3 试验要求

### 6.3.1 耐压试验

设备以10.4MPa进行水压试验，遵照GB/T150规定进行水压试验的相关规定。

### 6.3.2 气密性试验

对设备及管路焊缝、法兰及其他接头用吸枪法进行正压氦检漏检验，氦检压力为设计压力，充压气体采用氦气和氮气混合气体，其中氦气体积比不小于15%，每个泄漏点的最大外泄漏率应<1×10-7Pa·m3/s。具体氦检规程按照GB/T 15823-2009《无损检测 氦泄漏检测方法》标准执行。

# 7 涂漆、包装和贮运

## 7.1 包装

设备的涂漆、包装和贮运依照NB/T10558-2021《压力容器涂覆与运输包装》和EJ/T 564-2006《核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求》的相关标准执行。包装和贮运过程中应采用与设备相适应的支撑固定，并保证各接管管口清洁和密封，并保证各接管管口清洁和密封（采用充氮方式）。

## 7.2 运输和贮运

运输和贮存期间产品不允许露天存放，不应与腐蚀性和脏的物品一起堆放，防止生锈、冲击和破坏，堆放场地应通风并无灰尘和潮气。

# 8 质量保证和质量控制

## 8.1 质量保证

制造方必须按HPD-JQA1014《非核级设备制造合同质量保证要求》的规定制订反吹过滤器在整个设计、材料采购、制造及试验过程中的质保大纲，制造方对质保大纲的有效性负责。在反吹过滤器制造和试验过程中按计划执行，建立齐全的产品质量记录，以确保容器质量符合要求。

制造方应按HPD-JQA1014《非核级设备制造合同质量保证要求》的要求对质保记录进行收集、整理、保存，并按本技术要求提供文件和记录。

## 8.2 质量控制

制造方应制定质量计划并对质量控制点做出专门规定。

# 9 供货方提供的文件

## 9.1 设计文件

制造方应根据本技术规格书所要求的反吹过滤器的功能、参数、技术要求，提供反吹过滤器的相关设计文件，具体包括：

- 单台反吹过滤器全套仪控图；

- 单台反吹过滤器控制原理图；

- 反吹过滤器完整的工艺流程图；

- 反吹过滤器承压容器设计图纸，并包含相关技术参数；

- 设计计算报告。

- 设备抗震计算报告。

## 9.2 出厂技术文件

至少包括以下内容：

- 设备竣工图；

- 其他随机出厂图；

- 装箱清单；

- 设备组成和主要零部件清单；

- 设备备件清单；

- 安装、调试、使用和维护说明书；

- 反吹过滤器特性数据表；

- 滤芯的拆卸、安装及清洗手册。

## 9.3 质保文件

至少包括下列内容：

- 产品合格证；

- 产品质量证明书；

- 各种金属材料（含焊接材料）的质量合格证明书和复验报告；

- 重要外购配套件质量证明书；

- 材料代用报告；

- 重要的设备选型相关计算书；

- 螺栓连接件性能参数文件（包括螺栓预紧力矩值）；

- 所有不符合项的处理报告。

## 9.4 工艺性文件

- 重要部件的焊接工艺评定报告；

- 功能测试（包含功能联调测试、反吹功能测试和过滤效率性能测试）报告；

- 产品尺寸检验报告；

- 焊缝返修报告；

- 无损检查报告；

- 压力试验报告；

- 气密性试验报告；

- 电气控制测试报告；

- 内部清洁度检验报告。

——————————终 ——————————