附件5： 中国核学会团体标准

168 高温气冷堆核动力厂核石墨构件加工倒角应力集中系数测定方法

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂核石墨构件加工倒角应力集中系数测定方法》编制计划（计划编号：HTB2025015）。本项目由中核能源科技有限公司牵头主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易亚楠 | 中核能源科技有限公司 | 副研 | 编制全文 |
| 2 | 朱少民 | 上海交通大学 | 副研 | 校核全文 |
| 3 | 马少鹏 | 上海交通大学 | 教授 | 审定全文 |
| 4 | 史力 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 研究员 | 参与审核 |
| 5 | 孙立斌 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 参与审核 |
| 6 | 汪银 | 中核能源科技有限公司 | 高工/技术支持中心副主任 | 参与审核 |
| 7 | 刘福生 | 中核能源科技有限公司 | 研高/材料技术所副所长 | 参与审核 |
| 8 | 石琦 | 中核能源科技有限公司 | 研高/总经理 | 参与审核 |
| 9 | 彭明锋 | 中核能源科技有限公司 | 研高/副总经理 | 参与审核 |
| 10 | 陈景 | 中核能源科技有限公司 | 研高/工程化研究中心主任 | 参与审核 |
| 11 | 高旭 | 中核能源科技有限公司 | 研高 | 参与编制 |
| 12 | 周俊杰 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 助研 | 参与编制 |
| 13 | 雍龙海 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | 总经理助理 | 参与编制 |
| 14 | 周士潮 | 上海交通大学 | 助研 | 参与编制 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年12月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析，明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收中核能源科技有限公司与清华大学核能与新能源技术研究院制定的相关试验技术要求；收集了国际标准（ASME、ASTM）和国标（GB）等有关的检测、检验标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据前期研究工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。针对反馈意见，主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。标准征求意见稿编制期间主要工作如下：

2025年5月1日，主编单位中核能源科技有限公司针对编制初稿向标准编制组成员单位征求内部意见；2025年5月10日收到编制组成员单位反馈的标准编制意见；2025年5月12日完成修改，形成征求意见稿；2025年5月13日，参加中核能源科技有限公司组织的“中国核学会团体标准立项把关会”，共有来自生态环境部核与辐射安全中心、中核战略规划研究总院、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院、清华大学、中国核动力研究设计院、中国原子能科学研究院、中国核电工程有限公司、中国核能电力有限公司、华龙国际核电技术有限公司、华北电力设计研究院中核能源科技有限公司的13位评审专家及其他单位的一些代表参会。与会专家听取了编制组对标准编制背景情况的汇报，经过对标准内容进行深入讨论，对标准技术内容无实质性分歧意见，并提出部分修改意见。标准编制组根据审查会意见，对标准征求意见稿进行了修改，形成新版标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

目前，国内外暂无核石墨构件加工倒角应力集中系数测定方法的标准。在具体应用时，简单结构通过理论计算得到应力集中系数；复杂结构通过实验与数值模拟结合得到。应力集中系数为倒角区域最大应力与名义应力的比值，为了便于测试，通常将复杂结构应力集中区域简化成带缺口棒状试件或L型试件。缺口棒状试件由于夹持困难，且容易造成偏心加载，导致试验成功率低、数据离散；L型试件则操作简单，试验成功率高。

在高温气冷堆示范工程建造中，为了指导核石墨构件加工倒角的设计，开展了大量L型构件拉伸测试。结果表明应力集中系数具有明显的倒角半径效应（随倒角半径的增加而减小）、尺寸效应（随尺寸的增加而增加）、厚度效应（随厚度的增加而减小）和加载速度效应（在0.2~5mm/min范围内无明显变化）。在不考虑倒角加工精度的情况下，测试结果的一致性较好，表明该方法测试结果对加工精度不敏感。

综上所述，本标准的制定将填补国内外关于核石墨构件加工倒角应力集中系数测定的空白，将在堆芯核石墨结构设计中予以遵照实施。

- 标准制修订背景

- 核石墨是高温气冷堆堆芯的核心结构材料，反应堆堆芯由大量石墨砖通过榫卯结构精密堆砌而成。这些石墨砖不仅为燃料元件提供了稳固的支撑结构，还构成了氦气冷却剂的流道，确保热量高效导出。此外，核石墨凭借其卓越的中子慢化性能，能够将裂变产生的快中子有效慢化为热中子，维持堆芯内的链式反应；同时，它还作为反射层，将泄漏的中子重新反射回堆芯，进一步提高中子经济性，保障反应堆的高效运行。

- 核石墨构件往往需要被加工成复杂的形状，以满足堆芯中各种结构的连接和安装需求。这些构件可能包含台阶、凹槽、缺口等特征。然而，这些部位由于截面的急剧变化，在承受载荷时容易产生应力集中现象。应力集中的存在会显著降低核石墨结构的强度和稳定性，甚至可能引发材料的断裂，从而对核反应堆的安全运行构成潜在威胁。

- 倒角设计是降低核石墨构件应力集中的关键策略，其作用不仅体现在显著提升构件的强度与稳定性上，还能有效优化应力分布，降低裂纹起裂与扩展的风险，从而延长构件的使用寿命。通过合理引入倒角，应力集中区域的应力峰值得以显著降低，裂纹的起裂位置和扩展路径也受到有效约束，使得构件在复杂工况下能够承受更高的载荷而不易发生断裂。这一设计在核石墨构件的加工与应用中十分普遍，为堆芯结构的安全稳定提供了有力保障。

- 应力集中系数是衡量倒角设计在降低应力集中效果方面的重要参数，倒角半径和试件尺寸对应力集中系数有显著影响，因此应力集中系数测定方法对核石墨构件加工倒角设计具有重要的指导意义。目前，主要通过理论计算、实验测试和数值模拟等方法对应力集中系数进行测定，但是并未形成统一的标准。因此，在高温气冷堆核石墨堆芯结构设计过程中，研究加工倒角对降低结构应力集中的影响，编制相关标准就显得尤为重要。此标准将作为后续高温气冷堆核石墨构件加工倒角设计的最基本要求，在堆芯核石墨结构设计中予以遵照实施，以提升堆芯结构设计的安全性与可靠性，为后续高温气冷堆建设提供有力保障。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、符号和说明、试验原理、试验设备、试样、试验程序、结果计算、试验报告等10个部分组成。

6.2 范围

本标准规定了高温气冷堆核动力厂（以下简称：高温堆）用核石墨构件加工倒角应力集中系数测定所用的试验原理、试验设备、试样、试验程序和结果计算方法；标准适用的试验环境为室温，也可用于其他石墨材料加工件的应力集中系数测定。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 符号和说明

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准所使用的数学符号、单位和相应说明。

6.6 试验原理

采用L型构件作为核石墨构件加工倒角（沟槽或拐角）的一种简化模型，通过单轴拉伸实验测量L型构件在受载状态下倒角区域的最大应力和名义应力，计算构件的应力集中系数。

6.7 试验设备

可使用常规液压式万能试验机或电子式万能试验机，并依据GB/T 3159-2008、GB/T 16491-2022分别对两类试验机的性能和同轴度进行了规定。同时对力传感器的精度和量程范围进行了限制，以期得到更精确的结果。

对夹具的材料、结构型式、与试验的连接形式、尺寸等进行了规定，并依照GB/T 1800.1、GB/T 1184分别对夹具的尺寸公差和形位公差进行了规定。考虑到测量试样的尺寸需求，可选择游标卡尺或千分尺。

此外规定了试验机的铭牌和标识信息。

6.8 试样

试样取样方法可参考GB/T 1427-2016进行，或根据采购方或设计方要求进行取样。选用材料要求与核电厂用材料为同批次。

规定了试样的形状和尺寸。由于石墨类准脆性材料具有缺陷敏感性，所以参考标准GB/T 1800.1-2020、GB/T 1184-1996，规定了试样各项尺寸的加工精度。

每组要求至少5个有效试样。同时对样品的外观进行了详细规定，与高温气冷堆用核级石墨的设计要求保持一致。

6.9 试验程序

规定了利用L型试件拉伸试验测量应力集中系数的主要实验步骤。

关于试验准备工作，首先，试样需放入105±5℃鼓风干燥箱内烘干2h，然后贮存于干燥器内冷却至室温，以消除环境湿度影响。其次，对试样进行外观检查，对每个试样进行编号，同时测量试样的尺寸，并做好记录。

正式试验开始之前，将试件放入夹具中，然后将夹具装入试验机上端，使其自然下垂，再将夹具装入试验机下端。平衡地施加拉伸载荷，本标准推荐采用位移控制加载方式，并给出了推荐值，加载至试样断裂，记录载荷-位移曲线，记录最大负荷。每次试样加载前应对试验机进行零点校正。

6.10 结果计算

试样在加载过程中沿倒角位置发生断裂是有效数据，在其他位置断裂为无效数据。

通过 GB/T 8721 测定核石墨材料的抗拉强度。

对于有效试验，记录最大破坏载荷值，记录抗拉强度，根据推荐公式计算应力集中系数。

6.11 试验报告

本节规定了试验所产生报告应包含的内容。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB/T 1427-2016 炭素材料取样方法

GB/T 8721-2019 碳素材料抗拉强度测定方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 3159-2008 液压式万能试验机

GB/T 16491-2022 电子式万能试验机

GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1800.1-2020 产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分：公差、偏差和配合的基础

- 其他需要说明事项

无。