附件5： 核学会团体标准

金属材料液态铅铋控氧环境中腐蚀疲劳试验方法 Test method for corrosion fatigue in liquid lead-bismuth environment with controlled oxygen concentration for metallic materials

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年7月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由国家能源局文件（国能科技（2015）347号）《国家能源局关于2015年能源行业标准制（修）订计划的补充通知》下达，项目编号为：XXX，计划于2025年12月完成本项目。

本项目由中国科学院金属研究所牵头主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谭季波 | 中国科学院金属研究所 | 研究员 | 编制全文 |
| 2 | 吴欣强 | 中国科学院金属研究所 | 研究员 | 校核全文 |
| 3 | 薛宝权 | 中国科学院金属研究所 | 特别研究助理 | 参与编制 |
| 4 | 韩恩厚 | 广东省腐蚀科学与技术创新研究院 | 研究员 | 审定全文 |
| 5 | 邓平 | 中国核动力研究设计院 | 博士 | 参与审核 |
| 6 | 高军 | 中国核动力研究设计院 | 博士 | 参与审核 |
| 7 | 张强 | 中广核研究院有限公司 | 副研究员 | 参与审核 |
| 8 | 张兹瑜 | 中国科学院金属研究所 | 副研究员 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2023年9月-2024年9月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先消化吸收中国科学院金属研究所编制的相关技术条件；收集了国标（GB）和中国核学会团体标准（T/CNS）有关的检测、检验标准，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2024年9月-2024年12月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2024年12月-2025年7月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向各参编单位征求了相关意见。并对反馈意见主编单位内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1我国相关标准现状分析

针对金属材料的腐蚀疲劳行为，国家标准《金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：循环失效试验》适用于金属及其合金在水或气体环境中的腐蚀疲劳试验，获取了材料在腐蚀环境下的疲劳寿命数据（S-N曲线），为安全性设计提供依据。国家标准《金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分：预裂纹试样裂纹扩展试验》适用于金属及合金在液相或气相环境中预裂纹试样的腐蚀疲劳裂纹扩展行为评价，重点测量裂纹扩展速率（da/dN）及临界应力强度因子范围（ΔK阈值），为工程结构寿命预测提供依据。中国核学会团体标准《核电厂金属材料高温高压水中腐蚀疲劳试验方法》适用于核电厂金属材料（圆形/矩形试样）在≤325℃高温高压水中的轴向应变或位移控制腐蚀疲劳试验，构件及特殊试样可参照执行。中国核学会团体标准《T/CNS 77—2022 核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中腐蚀浸泡试验方法》适用于研究铅冷快堆候选结构材料在铅铋冷却剂中的长期腐蚀性能，评价金属材料在液态铅铋环境中的氧化/溶解腐蚀速率。中国核学会团体标准《T/CNS 78—2022 核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中慢拉伸试验方法》适用于核电金属材料在应力-腐蚀耦合环境下的脆性断裂风险分析，评估材料在铅铋中的拉伸力学性能及液态金属致脆敏感性。

综上所述，目前国内金属材料腐蚀疲劳相关测试标准，适用于金属材料在气体、常温水与高温高压水中的腐蚀疲劳测试准则。与液态铅铋环境相关的测试标准仅适用于控氧铅铋腐蚀浸泡和慢应变速率拉伸试验方法，而不涉及金属材料在液态铅铋环境中的疲劳性能测试。金属材料在液态铅铋环境中的疲劳力学性能是铅冷快堆设计、安审和运行的关键因素，而现有标准难以指导开展液态铅铋疲劳行为研究。因此，有必要编制“金属材料液态铅铋控氧环境中疲劳试验方法”，指导开展金属材料液态铅铋疲劳行为研究。

4.2国外相关标准现状分析

针对金属材料在常规条件下（常温常压）的疲劳研究，ASTM标准《E606-92 Standard Practice for Strain-Controlled Fatigue Testing》针对低周疲劳（≤10⁴次循环），通过控制应变幅值评估材料塑性变形行为，适用于核电、压力容器等场景。ASTM标准《E466-15 Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials》规定金属材料在室温空气中承受恒幅轴向载荷的高周疲劳测试方法（无缺口/缺口试样）。ISO标准《22407:2021 Metallic materials-Fatigue testing-Axial plane bending method》针对室温（10 °C–35 °C）下对无应力集中的金属试样进行轴向平面弯曲疲劳试验，仅适用于光滑试样。ISO 标准《1352:2021 Metallic materials-Torque-controlled fatigue testing》规定扭转疲劳试验，排除低周角位移控制测试，适用于圆形或管状截面金属试样。

上述国外标准均是针对金属材料在常温、高温、常压和空气环境中的疲劳测试，难以涵盖控氧高温液态铅铋环境中的疲劳行为研究。

- 标准制修订背景

- 由于铅及铅铋共晶具有高沸点、不与水或空气发生剧烈放热反应、优异的嬗变能力和中子经济性等特性，它们已成为第四代铅冷快堆、加速器驱动先进核能系统、以及未来空间堆和小型模块化反应堆等特殊堆型的首选冷却剂，展现出广阔的应用前景，是当前国际核能研究的热点领域。目前，俄罗斯已在潜艇动力装置中成功应用铅铋堆技术。铅铋堆通常在450-550°C的高温下运行，其关键部件的服役性能与安全性至关重要。铅冷快堆的主要候选结构材料包括铁素体-马氏体钢、奥氏体不锈钢以及FeCrAl合金等。这些材料在服役过程中不仅面临液态铅铋的腐蚀问题，还需承受复杂的机械载荷。力学-环境腐蚀交互作用的存在，可能显著加速材料的失效过程。因此，深入研究结构材料在液态铅铋环境中的力学行为（尤其是疲劳性能）具有重大意义。当前的研究主要集中在T91钢在液态铅铋环境中的腐蚀和慢应变速率拉伸行为。结果表明，在低于450°C的温度范围内，液态铅铋环境可能导致T91钢的塑性急剧下降。断口形貌由在空气或惰性气体中的韧性断裂转变为出现准解理特征，表现出典型的液态金属脆化现象。316LN奥氏体不锈钢和FeCrAl合金等在液态铅铋环境中同样发生脆性断裂。液态金属脆化的发生通常需满足三个基本条件：材料表面存在缺陷或裂纹、液态铅铋能够润湿基体金属、以及塑性变形。其中，材料表面氧化膜的结构和完整性对液态铅铋的润湿性及脆化行为具有决定性影响。而溶解氧浓度是调控氧化膜形成、生长、结构特征及稳定性的最关键因素，必然深刻影响材料在铅铋环境中的力学性能，特别是长期循环载荷下的疲劳行为。然而，国内外目前尚缺乏专门针对金属材料在控氧液态铅铋环境中进行疲劳性能测试的标准试验方法。现有标准无法有效指导如何在精确控制氧浓度的苛刻液态铅铋环境下，科学、规范、可重复地开展金属材料的疲劳试验，以评估其抗疲劳性能、研究力-环境腐蚀交互作用机制及LME敏感性。这种标准缺失严重制约了适用于先进铅铋冷却核系统结构材料的性能评价、筛选与安全评估工作。因此，为填补这一空白，规范试验方法，保障数据可靠性与可比性，支撑先进核能系统关键材料的研发和安全设计，亟需制定《核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中疲劳试验方法》标准。

- 主要技术内容说明

列出主要的技术内容出处或依据，本章最为重要，目的是写出主要技术内容如此规定的理由。在本部分编写过程中，参考了《GB 150.4  压力容器 第4部分 制造、检验和验收标准》、《GB/T 15248—2008  金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法》、《GB/T 20120.1-2006 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：循环失效试验》、《T/CNS 4-2018核电厂金属材料高温高压水中腐蚀疲劳试验方法》、《T/CNS 4—2018 核电厂金属材料高温高压水中腐蚀疲劳试验方法》、《T/CNS 77—2022 核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中腐蚀浸泡试验方法》和《T/CNS 78—2022 核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中慢拉伸试验方法》中关于金属材料疲劳与腐蚀疲劳试验的相关规定，并结合中国科学院金属研究所以及国外相关研究机构关于液态铅铋疲劳试验的实施经验而制定。具体技术内容说明如下。

    - 试样与溶解氧电极安装：反应釜分为疲劳釜与储存釜，将试样安装在疲劳釜中的试样架上。将溶解氧电极密封安装在疲劳釜盖上。

    - 密封疲劳釜，并在釜内通入惰性气体，如高纯氩气。打开疲劳釜上的冷却水系统。

    - 疲劳釜环境控制：将适量铅铋共晶加入储存釜中或疲劳釜中，并密封。设置储存釜或疲劳釜目标温度，初始目标温度应略高于铅铋共晶熔点，约为180℃。

    - 将溶解氧电极在约180℃空气中预热30 min后，插入液态铅铋中，并密封。

    - 将疲劳釜中的液态铅铋升温至目标值，或将储存釜中的液态铅铋吹入疲劳釜后升温至目标值。

    - 调节溶解氧浓度至目标值，实时测量并采集液态铅铋中的溶解氧浓度。

    - 当疲劳釜温度和溶解氧浓度达到目标值后，至少稳定1h，亦可根据需求预浸泡一段时间。

    - 设置疲劳加载频率、应变幅、应变比、加载波形等参数，开始试验。

    - 记录温度、溶解氧浓度、加载频率、加载波形、载荷、位移、应变等试验参数。

    - 当峰值拉应力到达稳定值后，设置试验终止条件，如峰值拉应力下降至最大峰值拉应力的75%时停止。

    - 试验停止后，开始降温，降温速度宜控制在60℃/h～120℃/h范围内。

    - 降温至约180℃时，取下试样和溶解氧电极，冷却至室温，放入盒中保存。

    - 继续降温至室温，结束试验。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB 150.4  压力容器 第4部分 制造、检验和验收标准

GB/T 15248—2008  金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法

GB/T 20120.1—2006  金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：循环失效试验

GB/T 3075—2008  金属材料疲劳试验轴向力控制方法

T/CNS 4—2018 核电厂金属材料高温高压水中腐蚀疲劳试验方法

T/CNS 77—2022 核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中腐蚀浸泡试验方法

T/CNS 78—2022 核电金属结构材料液态铅铋控氧环境中慢拉伸试验方法

- 其他需要说明事项

无。