| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |
|  | CNS |

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

核设施退役等离子切割拆除技术规范

Technical specification for plasma cutting and demolition in nuclear facility decommissioning

征求意见稿

中国核学会  发  布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发  布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

5  设备	2

6  材料与工件	2

7  切割拆除	2

8  废物管理	2

9  安全管理	2

10  辐射监测	3

11  应急准备和响应	3

12  质量保证	3

附录A（规范性）  空气等离子弧切割拆除前准备	4

附录B（资料性）  空气等离子弧切割参数表	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中核四0四有限公司。

本文件主要起草人：侯童、郭建锋、武志勋、李雄、李韶华、赵成刚、王晓飞、薛佳、乔静。

核设施退役等离子切割拆除技术规范

范围

本文件规定了在核设施退役工程中，采用空气等离子弧切割技术对放射性污染设备、管道、阀门等金属构件进行切割、拆除相关的一般要求、设备、材料与工件、切割拆除、废物管理、安全管理、辐射监测、应急准备与响应、质量保证。

本文件适用于核设施退役拆除中利用空气等离子弧切割设备开展切割、拆除的作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9448  焊接与切割安全

GB/T 4960.8  核科学技术术语  第8部分：放射性废物管理

GB 14500  放射性废物管理规定

JB/T 7438  热切割设备 空气等离子弧切割机

《放射性废物分类》  （环境保护部 工业和信息化部 国家国防科技工业局公告2017年第65号）

术语和定义

GB 9448和GB/T 4960.8界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

空气等离子弧切割系统  air piasma are cutting system

    - 用于空气等离子弧切割的电源、割炬、工作气体、冷却液（水）等和相关的安全装置及配套机械的组合。

一般要求

实施空气等离子弧切割时应确保核设施内所有管道、贮槽／贮罐等设备内的所有介质完全排空并经过一定的清洗去污。

从事核设施退役拆除的作业人员应按GB 39800的要求正确佩戴工作手套、防护眼镜、安全帽等防护用品，并阅读操作手册。

从事核设施退役拆除的作业人员其辐射剂量水平应按照相应的管理规定执行。

空气等离子弧切割机作业前应进行作业前检查，检查内容见附录A。

空气等离子弧切割现场应有良好的通排风措施。

切割区域应予以明确标明，并且应有必要的警告标志。

从事核设施退役切割拆除作业的人员应接受相关知识和技能培训，并取得相应资格证。

设备

空气等离子弧切割机应符合JB/T 7438的要求。

材料与工件

材料种类

黑色金属（铁、锰、铬及其合金）材料和有色金属（其他所有金属及其合金）材料。

工件表面

无严重油渍、水渍、表面清洁，避免引弧困难。

切割拆除

作业环境

将空气等离子弧切割机的工作场所分为高（＞25μSv/h）、中（5～25μSv/h）、低（＜5μSv/h）剂量场所，在低剂量场所用手持式空气等离子弧切割机，在高、中剂量场所使用遥控设备搭载空气等离子弧切割机。

作业现场区域不应有易燃物存在。

应设置防烟尘收集、排出措施，确保切割产生的烟尘及时排出。

切割技术

针对核设施现场不同强度辐射场、不同材料应制定相应的切割方案。方案中应考虑的因素包括但不限于辐射场强度、切割设备的适用性、作业时间和经济效益等因素。

切割工艺参数选择应满足下列要求。

空载电压和弧柱电压：空载电压一般为（120～600）V，弧柱电压一般为空载电压的二分之一，不能超过65%。

切割电流：切割电流增大，电弧能量增长，切割速度增大；电弧直径增长，切口变宽。

切割速度：最佳切割速度按照设备说明选定或试验来确定。

压缩空气压力：（0.4～0.8）MPa之间，主要由空气等离子弧切割机的功率所决定。

等离子设备材料切割参数表见附录A。

切割产生废气控制应满足下列要求。

- 在切割台上方或周边设置局部排风罩或吸风口，保证风速在（0.5～1.0）m/s，确保烟气不外逸。

废气通过收集、排出措施，引入排风系统净化后排出。

废物管理

切割后的废物，应根据其放射性污染水平进行分类包装。分类依据按照《放射性废物分类》、GB 14500执行。

安全管理

空气等离子弧切割现场应考虑防火、防触电、防灼伤、防烫伤等相关防范措施。

辐射监测

应建立覆盖作业全流程的辐射监（检）测体系，包括作业前源项调查、作业中实时监（检）测。

应记录与切割作业相关的全部辐射监（检）测数据，所有监（检）测数据应完整保存并可供追溯，保存期限不宜少于3年。

应急准备和响应

放射性场所负责单位应建立应急准备，制定应急措施，以便一旦发生事故时，保证及时采取相应处理措施。

作业场所发生事故时，根据制定的应急措施，采取相应的处置措施。

质量保证

计量器具检定应该确认切割拆除作业使用的测量设备和计量器具检定（校准）合格，并在有效期内。

切割拆除过程中产生的技术文件、记录等应该归档。

（规范性）
空气等离子弧切割拆除前准备

空气等离子弧切割拆除前准备见表A.1。

空气等离子弧切割拆除前准备

| - 检查系统 | - 检查项目及内容 | - 要求/标准 | - 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 电气系统 | - 电源电压符合铭牌要求，接线牢固 | - 铭牌符合要求，接线牢固 |  |
|  | - 控制电路按钮、指示灯、开关灵敏可靠 | - 按钮、指示灯、开关正常 |  |
| - 气体系统 | - 气压表显示数值是否在规定范围内 | - 气压表显示数值应在技术规定要求范围内 |  |
|  | - 气管与接头的接口与管道连接是否完好 | - 气管无漏气、裂纹，气管与管道连接紧密 |  |
| - 冷却系统 | - 水循环中泵能否正常工作与管道是否有破损 | - 泵正常工作、管道无破损 |  |
|  | - 冷却液液量是否充足、冷却液澄清度 | - 冷却液液位不能低于总容积的1/2，目视不能有浑浊、颗粒物等 |  |
| - 割炬与耗材 | - 割炬总成 | - 外观完好，连接牢固 |  |
|  | - 割嘴、电极 | - 无烧蚀、无变形 |  |
|  | - 连接线缆 | - 无破损、无折断 |  |
| - 安全防护 | - 操作者防护 | - 戴好防护面罩、手套、防护服、铅衣等 |  |
|  | - 周围环境 | - 无易燃物、通风良好 |  |

（资料性）
空气等离子弧切割参数表

空气等离子弧切割见表B.1。

空气等离子弧切割参数表

| 材料 | 厚度 | 割嘴直径 | 切割电流（A） | 切割速度（mm/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235碳钢 | 3mm | 1.1mm | 40A | 1500～2000 |
|  | 6mm | 1.3mm | 60A | 1000～1200 |
|  | 10mm | 1.6mm | 80A | 600～800 |
|  | 20mm | 2.0mm | 120A | 300～450 |
|  | 40mm | 2.5mm | 200A | 150～250 |
| 不锈钢 | 3mm | 1.2mm | 50A | 1300～1600 |
|  | 6mm | 1.5mm | 80A | 800～1000 |
|  | 10mm | 1.8mm | 120A | 500～700 |
|  | 20mm | 2.0mm | 160A | 250～400 |
| 铝合金 | 3mm | 1.3mm | 60A | 1500～1800 |
|  | 6mm | 1.5mm | 80A | 1000～1200 |
|  | 10mm | 1.8mm | 100A | 700～900 |
|  | 20mm | 2.2mm | 160A | 300～400 |

参考文献

- GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

- GB/T 55036  消防设施通用规范

- HJ/T 61  辐射环境监测技术规范