ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第3部分：分子量

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 3: Molecular weight

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第3部分：分子量

范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件酚醛树脂分子量测定的方法原理、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告等。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂分子量的测定。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

测定酚醛树脂溶液样品通过凝胶柱的流出时间，对比已知分子量的标样分子量与流出时间之间关系，即建立起Mn与流出时间之间关系式，得出酚醛树脂样品的分子量。

试剂或材料

四氢呋喃，色谱纯。

仪器设备

凝胶渗透色谱仪：参见附录A给出了推荐的设备工作条件。

滤膜：推荐孔径0.2 μm~0.5 μm。

电子天平：分度值0.1 mg。

具塞溶样瓶：15 mL。

进样瓶：2 mL。

注射器：2 mL。

样品

    - 不少于5 g的固体酚醛树脂。

试验步骤

试样制备

    - 称取6 mg~15 mg酚醛树脂样品于具塞溶样瓶中，加入四氢呋喃使样品完全溶解，配置成样品浓度约为1 mg/mL~3 mg/mL的样品溶液。静置12h以上，所配溶液需在48h内使用。

标准样品处理

    - 使用玻璃注射器移取约2 mL的四氢呋喃至聚苯乙烯标准样品瓶中，溶解得到标准样品待测液。

分子量测量

从具塞溶样瓶中抽取约2 mL样品溶液，在注射器前端固定滤膜进行过滤，将过滤后的溶液推入进样瓶中。

开启凝胶渗透色谱仪并预热，待仪器基线噪音水平小于0.5 mV时，将标准样品溶液及样品溶液放入仪器自动进样盘中，设置样品序列，设备自动进行样品检测。

试验数据处理

利用软件对数据进行处理，将标准曲线加载到试样测定数据中，按照公式计算可以得到试样的分子质量分布曲线和样品的数均分子质量Mn。

### Mn=At3+Bt2+Ct+D………………………………1

式中：

A、B、C、D——曲线拟合常数，随标准曲线的变化而改变；

t——溶液进样时间，单位为秒（s）。

计算结果保留至整数位。

测试结果以两个平行测定值的算术平均值表示。

试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 来样日期；

- 委托单位。

- 附  录  A

（资料性）

- HLC-8420GPC凝胶渗透色谱仪工作条件见A.1。

  - 表A.1  HLC-8420GPC凝胶渗透色谱仪工作条件

| 参数 | 要求 | 参数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测器 | 示差折光 | 控温温度 | 40℃ |
| 洗脱剂流速 | 0.35mL/min | 保护柱型号 | SuperMP（HZ）-M |
| 色谱柱型号 | Super Multipore HZ-M | — | — |

_________________________________