ICS 77.040.01

CCS H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第5部分：氯含量

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 5: Chlorine content

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第5部分：氯含量

范围

本文件规定了高温气冷堆核燃料元件酚醛树脂氯含量测定的方法原理、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、精密度和试验报告等内容。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂中氯的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

酚醛树脂在高温灼烧下水裂解产生HCl，通过用无水碳酸钠覆盖吸收，灼烧后的产物用硝酸溶液溶解后过滤，滤液中的氯离子与硫氰酸汞反应，游离出的硫氰离子遇三价铁生成硫氰含铁橙色络合物，用3 cm比色皿于分光光度计波长420 nm处测量其吸光度，络合物显色的强度与氯离子的浓度成正比。有关化学反应原理如下：

2Cl- + Hg(SCN)2  = HgCl2 + 2SCN-

Fe3+ + SCN- = Fe(SCN)2+

试剂或材料

除非另有说明，分析时所用试剂均为满足国家标准的分析纯试剂，分析用水为满足GB/T 6682要求的25℃时电导率≤0.10 mS/m的去离子水，所用标准溶液均为国家有证标准物质。

硝酸，ρ（HNO3）=1.42 g/mL，优级纯。

硫氰酸汞[Hg(SCN)2]。

无水乙醇。

硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2]。

无水碳酸钠（Na2CO3）。

硫氰酸汞溶液：称取0.3 g硫氰酸汞（5.2）于100 mL乙醇（5.3）中，放置48 h过滤。

硝酸溶液：c（HNO3）=6 mol/L，用硝酸（5.1）与水配制。

硝酸溶液：c（HNO3）=8 mol/L，用硝酸（5.1）与水配制。

硫酸铁铵溶液：取30 g硫酸铁铵（5.4）溶于250 mL硝酸溶液（5.7）溶液中。

氯国家标准溶液：（Cl）=1000 μg/mL。

氯标准溶液：（Cl）=100 μg/mL，使用氯国家标准溶液（5.10）与水配制。

仪器设备

分光光度计：测量波长满足420 nm的检测需求

马弗炉或灼烧装置：分度值1℃，满足样品灰化700℃的要求。

瓷坩埚：50 mL。

比色皿：石英，3 cm。

电子天平：分度值0.1 mg。

电热板：工作温度（室温~350）℃，分度值1℃。

容量瓶：50 mL。

干燥器。

样品

称取2 g酚醛树脂固体酚醛树脂，精确至0.0001 g。

试验步骤

空白试验

随同样品做空白试验。

标准曲线绘制

分别移取氯标准溶液（5.11）0mL、0.10mL、0.30mL、0.50mL、0.80mL、1.00mL置于6个50mL容量瓶中。

依次加入硫氰酸汞溶液（5.6）约4mL，硫酸铁铵溶液（5.9）约5mL，硝酸溶液（5.8）约3mL，每加入一种试剂需混匀，静置约5 min，用水定容至刻度，混匀。

以试剂空白溶液为参比液，于波长420 nm处，用比色皿（6.4），测量其吸光度。

以标准系列溶液中的氯含量为横坐标，溶液的净吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线。

固体酚醛树脂的测定

将样品（4）置于瓷坩埚（6.3）中，加入约3 mL无水乙醇（5.3），在电热板（6.6）上于设定温度85℃加热约30 min。

    - 均匀覆盖1.000 g无水碳酸钠（5.5）于固化后的样品表面。

- 注：操作时应严格控制无水碳酸钠用量，需准确加入，避免样品检测结果受到试剂空白的影响。

将瓷坩埚转移至马弗炉（6.2）或灼烧装置（6.9）中于设定温度700℃灰化30 min，随炉冷却至200℃以下，取出置于干燥器（6.8）中冷却至室温。

逐滴加入硝酸溶液（5.8）约5 mL，待坩埚内灰化残余物与硝酸反应完毕，不再产生气泡，过滤。

用水洗涤坩埚和残余物，收集滤液于容量瓶（6.7）中，以下按步骤8.2.2进行。

以样品空白溶液为参比液，于波长420 nm处，用3 cm比色皿，测量其吸光度，用得到的净吸光度值于标准曲线上查得样品中的氯的质量。

试验数据处理

- 样品中氯含量的测定结果以质量分数ωCl计，单位为微克每克（μg/g）表示，按公式（1）计算：

ωCl= m1m                                        (1)

式中：

m1——从标准曲线上查得的氯的质量，单位为微克（μg）；

m ——样品的称样量，单位为克（g）。

计算结果保留至整数位。

试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 来样日期；

- 委托单位。

精密度

本方法的相对标准偏差优于5%。

_________________________________