ICS 77.040.01

CCS  H 20

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXXX—2026

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第8部分：在酒精溶液中溶解度

Test method of the properties of phenolic resin for high-temperature gas-cooled reactor fuel element - Part 8: Solubility in ethanol

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026年 5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、××、××。

本文件主要起草人：××、××、××。

本文件为首次发布。

高温气冷堆燃料元件酚醛树脂性能测定方法 第8部分：在酒精溶液中溶解度

- 范围

本文件规定了高温气冷堆燃料元件酚醛树脂在酒精溶液中溶解度测定的方法原理、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告等。

本文件适用于高温气冷堆燃料元件制造用酚醛树脂在酒精溶液中溶解度的测定，以乙醇中不溶物含量衡量酚醛树脂在酒精中的溶解度。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法原理

固态酚醛树脂样品加入无水乙醇经超声溶解，重复加入无水乙醇离心并分离上层清液，烘干后称取下层残余不溶物质量

- 试剂或材料

无水乙醇，纯度≥99.5%

- 仪器设备

  - 离心机。

  - 电子天平：分度值0.1 mg。

  - 超声机。

  - 烘箱：分度值0.1℃。

  - 玻璃烧杯：推荐尺寸：100 mL。

  - 离心管：推荐尺寸：50 mL。

- 样品

不少于5 g的固体酚醛树脂。

- 试验步骤

  - 将离心管放置于烘箱中105℃恒重1 h，冷却后称重，记为m。

  - 称取（3-4）g样品置于离心管中，记录样品质量为m1。

  - 向离心管中加入无水乙醇（以液面离管口1.5 cm左右为宜），使用超声机溶解。

  - 将离心管放入离心机中，调节转速为2000 rpm，离心20 min。

  - 将离心管取出，将分离后上层清液倒出，再次加入无水乙醇，混合均匀后放入离心机再次离心。

  - 重复8.5操作，直至目测离心管中的上层液体澄清透明且离心管底部的残余物无明显变化，将分离后上层液体大部分倒出，将离心管放入已恒温至105℃烘箱内烘干1 h后取出，放置于干燥器中冷却至室温，记录不溶物及离心管的质量记为m2。

- 试验数据处理

乙醇中不溶物含量（M）按下式计算：

M=m2-mm1×100%

式中：

m——离心管质量，单位为克（g）；

m1——样品质量，单位为克（g）；

m2－—烘干后乙醇不溶物及离心管质量，单位为克（g）。

结果保留2位小数。

- 试验报告

试验报告应包括但不限于以下内容：

- 报告编号；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 检测项目；

- 检测结果；

- 来样日期；

- 委托单位。

_________________________________