ICS 27.120.20

CCS F 65

T/CNS

团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂反射层石墨材料技术要求

Technical requirements for graphite materials in the reflector of high-temperature gas-cooled reactor nuclear power plant

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料性能要求	1

5 材料生产	2

6 验收检查	3

7 包装和运输	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院、中核能源科技有限公司。

本标准主要起草人：周俊杰、史力、阎慧杰、孙立斌、汪垠、易亚楠。

高温气冷堆核动力厂反射层石墨材料技术要求

范围

本文件规定了高温气冷堆反射层石墨材料性能要求、材料生产、验收检查、包装和运输等技术要求。

本文件适用于以石油焦、沥青焦等原材料，经成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、石墨化和纯化而制成的石墨材料，供高温气冷堆反射层使用。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

热膨胀系数各向异性比  CTE based anisotropy ratio

不同成型方向热膨胀系数的比值（较大值与较小值的比值），方向的确定参考材料的成型工艺。

材料性能要求

成型方法

反射层石墨材料成型方法应采用等静压或其它设计方认可的成型方法。

成分分析

应至少对下列元素进行分析：硼（Boron）、镉(Cadmium)、钙(Calcium)、氯(Chlorine)、镝(Dysprosium)、铁(Iron)、铕(Europium)、钆(Gadolinium)、钴(Cobalt)、锂(Lithium)、镍(Nickel)、钐(Samarium)、钛(Titanium)、钒(Vanadium)、铬(Chromium) 、锰(Manganese)、钼(Molybdenum)、铜(Cuprum)、硅(Silicon)、钠(Natrium)、钾(Kalium)。

灰份和硼当量

反射层石墨材料灰份与碰当量应满足设计方要求。采用的测试方法和标准应经过设计方的认可。

未辐照的物理和机械性能

反射层石墨材料未辐照的物理和机械性能应满足设计方要求，包括不限于焦的平均粒度、密度、弹性模量、泊松比、比热、热导率、热膨胀系数、各向异性比、抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、断裂韧性等。供货方可以选择合适的测试方法和标准，但应经过设计方的认可。除密度、比热、泊松比和各向异性比外，其它参数都应有两个方向上的数据。

材料均匀性

供货方应提供石墨材料拉伸强度的的正态分布标准差，平均值。正态分布概率密度函数如下：

式中：

σ——标准差；

μ——平均值。

供货方应提供石墨材料拉伸强度的两参数威布尔分布的几何参数m和尺度参数R的数值，需保证数值具有95%可信度。材料均匀性的具体验收准则应在材料技术规格书和材料验收技术条件中规定。两参数威布尔分布概率密度函数如下：

式中：

m——形状参数；

Sc——特征强度参数。

材料缺陷

石墨材料表面和体积内无夹渣、分层和超过限值的裂纹、孔洞和疏松等缺陷。

辐照后的特性

供货方应提供石墨辐照后的特性数据至少包括辐照变形、辐照蠕变系数、热导率、热膨胀系数、弹性模量、强度。

辐照的最高快中子注量与温度范围应该能够基本上覆盖高温气冷堆反射层石墨构件所承受的范围，不同温度点对应的最高中子注量应不低于高温气冷堆设计寿期内该温度点石墨构件上承受中子注量的最大值。

辐照试验的测量数据点最小数量应满足设计方要求。

其他特性

供货方应提供石墨材料疲劳寿命特性、疲劳裂纹扩展特性、腐蚀和氧化特性等。

材料生产

厂家资质

生产厂家的资质应满足以下要求：

- 反射层石墨材料生产厂家有生产核反应堆用石墨材料的经验（或具有相当的生产和技术能力）和经中国核安全管理部门认可的石墨材料生产企业。

- 有完整的质保体系和制度，生产厂家应有完整相应的质保体系以保证生产的连续性，产品性能的稳定性和产品的可追溯性。

生产工艺

石墨材料在制造前，供货方应依据设计方技术文件要求制定并提交制造程序，并根据制造程序确定的工艺进行工艺评定。工艺评定不能满足设计要求，则应优化制造工艺，重复工艺评定内容直到满足设计要求。工艺评定结果合格，经设计方和监管方认可，并固化原材料和关键制造工艺后，才能进行石墨正式产品的制造。

石墨材料的正式生产应制订完整的生产工艺计划，石墨材料生产过程中，必须按照固化的生产工艺要求执行。

有稳定的满足要求的定型产品。

有稳定可靠的原材料供应，被选定的石墨材料产品的原材料供应，应能够保证满足定货总量的需要。

在生产过程中，各种制造工艺参数的控制点应有完整的记录。

验收检查

批次定义

石墨材料检查中：

- 石墨材料在生产过程中同一个石墨化炉所生产为一批；

- 石墨材料成分分析应以同一纯化炉的产品作为一批。

验收文件

生产厂家在进行验收检查前应提供下列文件：

- 主要生产工艺和控制参数的记录；

- 产品名称、生产日期；

- 产品尺寸、数量；

- 批号、块号；

- 技术规格书中规定的性能和成份的检查数据与采用的标准。

验收结论

凡是所规定检验的性能指标达到验收标准的石墨批次，其整批石墨被判为合格，予以预验收。

凡是未达到验收标准的石墨批次，其整批石墨被判为不合格，不得作为合格品向订货方发货。

包装和运输

包装

包装应在反射层石墨材料验收检查合格后进行。

包装箱的制造应满足运输、储存过程中的条件要求，且应具有防潮、防震、防尘、防污染措施。

每个包装箱中应附有石墨坯件数量、生产批次、块号的标志等信息，且不应对石墨坯件造成玷污。

运输

运输过程中，装卸应防止石墨的碰撞和摔落，还应满足运输过程中对产品保护的要求，厂家应承担包装运输过程导致产品损伤的相应责任。

运输过程中所发生的重大事故应记录在案。