ICS 03.120.20

CCS P 80

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范

第1部分 通用要求

Welding code for high temperature mechanical of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant- Part 1 General requirements

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

目  次	I

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 焊接工艺评定 welding procedure qualification	1

3.2 预焊接工艺规程（pWPS） preliminary welding procedure specification	1

3.3 焊接工艺评定报告（PQR）procedure qualification record	2

3.4 焊接工艺规程（WPS） welding procedure specification	2

3.5 高温设备 high-temperature service	2

3.6 高温拉伸试验  high-temperature tension test	2

3.7 高温持久强度试验  stress-rupture test	2

3.8 高温蠕变 high-temperature creep	2

3.9 高温蠕变强度试验 high-temperature creep strength test	2

4 总则	2

4.1 焊接工艺评定	2

4.2 焊接工艺规程	3

4.3 焊接实施前提条件	3

4.4 高温设备的要求	3

5 人员	3

5.1 焊工和焊接操作工	3

5.2 焊接技术人员	3

5.3 检验人员	3

5.4 热处理人员	4

6 焊接制造车间评定	4

7 焊接数据包	4

8 标识和可追溯性	4

8.1 焊工或焊接操作工的识别标记	4

8.2 标识和可追溯性	5

9 试样、评定接头和产品焊接见证件的保存	5

附录A	6

焊接工艺规程流程图	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中核能源科技有限公司，清华大学核能与新能源技术研究院，核工业工程研究设计有限公司。

本标准主要起草人：王勇、伦辛杰、傅激扬、吴晔华、王培河、吴北良、汪垠。

引  言

《高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范》分为10个部分：

—第1部分 通用要求

—第2部分 产品焊接与热处理

—第3部分 焊接工艺评定

—第4部分 产品焊接见证件

—第5部分 焊接检验

—第6部分 支吊架焊接接头

—第7部分 不锈钢焊丝材料

—第8部分 低合金钢焊丝材料

—第9部分 低合金钢焊条材料

—第10部分镍基合金焊丝材料

本部分为第1部分。本部分是在ASME第III卷的基础上，参考NB/T 20002.1压水堆核电厂机械设备焊接规范 第1部分：通用要求，增加了高温设备焊接的相关定义和要求。

高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范

第1部分：通用要求

范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂高温设备建造与安装中焊接的通用要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂碳钢、合金钢和奥氏体不锈钢材质的核级高温部件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2039 金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法

ASME BPVC 美国机械工程师学会 锅炉和压力容器规范（2004版）(ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE)

第Ⅱ卷 材料 C篇 焊条、焊丝及填充金属 (Materials Part C-Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals)

第Ⅲ卷 核设施部件建造规则 第Ⅰ册 (Rules for Construction of Nuclear Facility Components Division 1)

NB分卷 1级部件  (Class 1 Components)

NC分卷 2级部件  (Class 2 Components)

ND分卷 3级部件  (Class 3 Components)

NF分卷 支撑件   (Supports)

第V卷 无损检测      (Nondestructive Examination)

第Ⅸ卷 焊接和钎接评定  (Welding and Brazing Qualifications)

术语和定义

GB/T3375界定的以及下列术语和定义使用于本部分。

焊接工艺评定  welding procedure qualification

为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性二进行的试验过程及结果评价。

在本文件中，焊接工艺评定指按 pWPS 施焊的焊接接头力学性能、弯曲性能等或耐蚀堆焊层化学成分、耐蚀性能、堆焊件弯曲性能是否符合规定，对pWPS 进行验证性试验和结果评价的过程。

预焊接工艺规程 （ preliminary welding procedure specification，pWPS）

为进行焊接工艺评定所拟定的焊接工艺文件。

焊接工艺评定报告 （procedure qualification record，PQR）

记载验证性试验及其检验结果，对拟定的 pWPS 进行评价的报告。

焊接工艺规程 （ welding procedure specification，WPS）

根据合格的焊接工艺评定报告编制的，用于指导产品施焊的焊接工艺文件。

高温设备  high-temperature service

高温设备指常规或事故条件下，碳钢、低合金钢、马氏体不锈钢超过370℃，奥氏体不锈钢、Ni-Cr-Fe合金、Ni-Cu合金超过425℃时工作的设备。

高温拉伸试验  high-temperature tension test

指在高于室温的指定高温环境下，对材料试样施加单向拉伸载荷，直至试样断裂，以测定材料在该温度下的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率等力学性能指标的试验方法。

高温持久强度试验  stress-rupture test

在恒定高温下，对材料施加恒定载荷（通常为拉伸载荷），测定其在规定的持续时间内不发生断裂的最大应力（即持久强度）的试验。

高温蠕变  high-temperature creep

指材料在恒定高温和远低于其瞬时强度的恒定应力（载荷）作用下，随着时间推移缓慢产生、并逐渐累积的塑性变形现象。

高温蠕变强度试验  high-temperature creep strength test

在恒定高温下，对试样施加恒定载荷，连续或周期性地测量应变随时间的变化，以获得材料的蠕变曲线、稳态蠕变速率以及蠕变极限等性能指标的试验。

总则

焊接工艺评定

焊接工艺评定应符合ASME IX卷、ASME III卷和专用技术条件（若有）的规定。焊接工艺评定一般过程是：

- 根据金属材料和焊接材料的焊接性；

- 按照设计文件规定和制造工艺拟定预焊接工艺规程；

- 制备试件；

- 制取试样；

- 检测焊接接头或耐蚀堆焊层是否符合规定的要求；

- 并形成焊接工艺评定报告对pWPS 进行评价。

焊接工艺规程

焊接工艺规程应根据合格的焊接工艺评定报告编制。焊接工艺应能被相应的焊接工艺评定覆盖，特别是工艺参数允许变化的范围；焊接工艺规程流程图见附录 A。

焊接实施前提条件

焊接实施前应完成以下内容：

- 制造车间已通过评定并合格；

- 施工环境满足相应要求；

- 焊工通过考核并取得相应资格；

- 母材已验收合格；

- 焊接材料验收、复验合格；

- 相应工作程序齐全并将所有必要的文件放在施焊处；

- 焊接数据包已经完成编制；

- 相应的质量计划完成编制；

- 预热、焊接、后热、消除应力热处理和其它设备工作正常；

- 测量仪器、仪表经过检查、校准且处于有效期内。

高温设备的要求

4.4.1 对于焊接接头所处位置设计温度， 当碳钢、低合金钢、马氏体不锈钢超过370℃，奥氏体不锈钢、Ni-Cr-Fe合金、Ni-Cu合金超过425℃时，应进行设计文件规定的高温拉伸试验、高温持久强度试验、高温蠕变强度试验，合格指标按照相应母材要求；高温持久强度和高温蠕变强度试验按照GB/T 2039执行。

4.4.2 高温持久强度试验在5个以上适当的应力水平进行等温持久试验，至少有3个应力水平每组做出3个数据；外推比通常不超过3。

4.4.3 高温蠕变强度试验应提供的蠕变强度值包括：对应设计温度和时间下1%总应变的强度值和引起三次蠕变开始的最小应力值。

人员

焊工和焊接操作工

组装及安装人员应具有熟练的组装及安装工作经验和与工作任务相适应的能力。

焊工和焊接操作工必须严格进行培训和考试，并取得相应机构颁发的资格证书。

焊接技术人员

制造商应配置合适的焊接技术人员。焊接技术人员应具有必要的知识和能力并获得制造商授权。

检验人员

无损检验人员应严格按照进行培训和考试，并取得相应资格的证书后才能按照证书的类别和级别从事相应的无损检验工作。

破坏性检验人员须经相应培训并取得相应的资质证书。

热处理人员

热处理人员须经相应培训并取得相应的资质证书。

焊接制造车间评定

焊接车间、设备、消耗品及质量保证程序应符合焊接制造车间技术评定的要求。

焊接数据包

每个焊接数据包应对应一个设备，承压设备和堆内构件都要求有焊接数据包，其内容包括：

标记出全部焊接接头位置的设备总图或简图。在管道的特殊情况下，不使用设备总图或简图来标记焊接接头的位置，但在轴侧图上应尽可能标出所用焊接接头的型式；

管道以外的设备，应有一个表示设备零部件的评定试件和焊接顺序以及相关的消除应力热处理与检验的试件一览表；

一个包括所有接头的目录表：

- 对于每一个焊接接头或在管道的情况下每一种类型的接头，应有如下规定：

- 标有尺寸的简图；

- 采用的焊接工艺和相应的焊接工艺规程；

- 累积热处理参数；

- 确认焊接工艺有效的评定试件编号；

- 整个设备的评定清单，以及能从中得出评定有效范围的每个试件的焊接工艺规程；

- 产品焊接见证件试件一览表。

- 母材应按相应采购标准或专用技术条件验收合格；

- 焊接材料应按批进行验收和复验。

标识和可追溯性

焊工或焊接操作工的识别标记

焊工或焊接操作工的识别标记如下要求：

a) 每个焊工或焊接操作工，应在其所焊接的永久性焊接接头附近（对于支承件，则限定为1级设备支承件接头），打上制造商指定的焊工或焊接操作工识别标记。识别标记的间距应不超过1m，并应采用既不污染材料也不产生明显加工硬化或应力集中的办法作永久性标识。作为替代方法，制造商应记录部件上的每个焊接接头以及完成该接头的焊工或焊接操作工。

b) 对于产品上的多条永久性结构附件焊缝、非结构附件焊缝、角焊缝、插套焊缝、特殊密封焊缝、耐蚀堆焊、耐磨堆焊和换热管与管板焊缝等（对于支承件，包括1级设备支承件主要构件中熔深小于 25mm 的部分焊透接头，焊喉小于 25mm 的角焊缝，所有的次要构件接头），如符合以下规定，则制造商不需对每个焊缝有焊工或焊接操作工标识： 

- 有完成每个产品上此类焊缝的焊工或焊接操作工的记录，以便检查人员核查焊工或焊接操作工是已评定合格的； 

- 每一类焊接接头中的各条焊缝形式和结构都相同，且使用相同的焊接工艺规程。

c) 对于所有的 2 级、3 级和 MC 级设备支承件以及所有级别的管道支承件和标准支承件，制造商应提供证据证明所有焊缝都是由评定合格的焊工或焊接操作工完成的。

标识和可追溯性

在整个制造过程中，应按要求保持标识及可追溯性。

保证焊接操作标识及可追溯性的文件体系应包括：

——质量计划标识；

——工序、程序的标识；

——焊缝的标识；

——无损检测规程及人员标识；

——焊接材料标识（如型号、商标、制造商及批号或炉号）；

——原材料标识及（或）可追溯性（如型号、炉号）；

——修复部位标识；

——临时附件位置标识；

——机械化、自动化焊接设备对焊缝的可追溯性；

——焊工、焊接操作工对焊缝的可追溯性；

——焊接材料对于焊缝的可追溯性；

——焊接工艺规程对焊缝的可追溯性。

试样、评定接头和产品焊接见证件的保存

焊接工艺评定试验的试件余料和试验过的试样应由制造商至少保存3年。

产品焊接见证件余料和试验过的试样，在设备验收之前，由制造商保存。

- 附录A

- （资料性）

- 焊接工艺规程流程图

焊接工艺规程流程图，见图A.1。

图A.1 焊接工艺规程流程图