ICS 03.120.20

CCSP 80

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范

第2部分 产品焊接及热处理

Welding code for high temperature mechanical of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant

Part 2 Production welds and heat treatments

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 焊材的烘干、存放和使用	1

5 待焊部件准备	1

5.1 坡口准备	1

5.2 待焊坡口检验	2

5.3 部件装配和对中	2

6 焊接	4

6.1 一般要求	4

6.2 焊接参数测量仪器、仪表的校验	6

6.3 焊接参数的验证	6

6.4 熔池的保护	6

6.5 清除根部焊道的焊缝和封底焊缝	7

6.6 清洁度	7

6.7 多层焊	7

6.8 锤击	7

6.9 焊接过程中的检查	7

6.10 焊缝打磨	7

6.11 焊后检查	8

6.12 预热、后热及消除应力热处理	9

7 焊缝的返修	9

7.1 焊缝缺陷定位	10

7.2 缺陷去除	10

7.3 去除后的检验	10

7.4 补焊	10

7.5 补焊后的无损检验	11

8 质量保证和控制	11

9 供货方提供的文件	11

附件A（规范性附录） 焊接材料的烘干、存放和使用	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中核能源科技有限公司，清华大学核能与新能源技术研究院，核工业工程研究设计有限公司

本标准主要起草人：伦辛杰、王勇、傅激扬、吴晔华、王培河，吴北良、汪垠。

引  言

《高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范》分为10个部分：

—第1部分 通用要求

—第2部分 产品焊接与热处理

—第3部分 焊接工艺评定

—第4部分 产品焊接见证件

—第5部分 焊接检验

—第6部分 支吊架焊接接头

—第7部分 不锈钢焊丝材料

—第8部分 低合金钢焊丝材料

—第9部分 低合金钢焊条材料

—第10部分镍基合金焊丝材料

本部分为第2部分。本部分是在ASME第III卷的基础上，参考NB/T 20002.6压水堆核电厂机械设备焊接规范 第6部分：产品焊接，增加了高温设备的相关焊接及热处理要求。

高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范

第2部分：产品焊接及热处理

范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂核级高温设备在制造和安装过程中的焊接材料使用、产品待焊表面准备、产品焊接、有关热处理（预热、后热、消除应力热处理）、焊缝补焊、检测和验收等方面的技术要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂核级高温设备的焊接、热处理及检验。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T3375  焊接术语

GB/T5185  焊接及相关工艺方法代号

NB/T 20328  核电厂核岛机械设备无损检测另一规范

ASME BPVC 美国机械工程师学会 锅炉和压力容器规范（2004版）(ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE)

第Ⅱ卷 材料 C篇 焊条、焊丝及填充金属 (Materials Part C-Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals)

第Ⅲ卷 核设施部件建造规则 第Ⅰ册 (Rules for Construction of Nuclear Facility Components Division 1)

NB分卷 1级部件 (Class 1 Components)

NC分卷 2级部件 (Class 2 Components)

ND分卷 3级部件 (Class 3 Components)

NF分卷 支撑件  (Supports)

第V卷 无损检测 (Nondestructive Examination)

第Ⅸ卷 焊接和钎接评定 (Welding and Brazing Qualifications)

术语和定义

GB/T 3375、GB/T5185界定的术语和定义适用于本文件。

焊材的烘干、存放和使用

焊材烘干、存放和使用应满足附录A的规定。

待焊部件准备

坡口准备

5.1.1 产品坡口的制备采用打磨、机械加工或热切割加打磨的方法。当采用热切割时，热切割的预热应与焊接工艺一致，热加工表面至少应打磨或加工去除3.2mm，抗拉强度大于540MPa的低合金钢、不锈钢和镍基合金应采用打磨或机械加工的方法制备坡口。

5.1.2 坡口表面状态和表面粗糙度应满足设计图纸、焊接工艺规程和相应的无损检验的要求；管子开坡口时，管子内壁不应有任何影响射线检验底片评判的机加工痕迹。

5.1.3 坡口表面和两侧边缘母材邻近区域足够宽度范围内（如无特殊规定，应至少为15mm）应洁净，无水、氧化物、油污和其它有害杂质。

待焊坡口检验

对奥氏体不锈钢和镍基合金，应按照NB/T 20328进行液体渗透检验并验收。对碳钢、低合金钢，按照NB/T 20328进行磁粉检验或液体渗透检验并验收。

待焊坡口表面检验不合格应进行修整，必要时重新加工。

部件装配和对中

装配和对中方法

采用焊接连接的零件，在施焊时，可用芯棒、千斤顶、夹具、定位焊或临时性附件在应有位置上进行装配、对中和定位。

用来保持对中的定位焊，在完成后应完全清除，或采用磨削或其他合适的方法适当地修整其终端和始端使它们与最终焊缝能很好地熔合。定位焊应由合格的焊工采用合格的焊接工艺来焊接。

对中要求

5.3.2.1 双面焊部件的对中要求

（a）双面焊接的部件，其截面应准确地对中，使完工焊缝的最大错边不大于表1所列的相应值，其中t为接头处较薄截面的名义厚度。

（b）球形容器上的接头、封头内的接头、以及圆筒简形壳体和半球封头之间的接头，应满足表1纵向接头的要求。

（c）在上面规定的允许公差范围内的任何错边应修整成平滑过渡，在完工的焊缝宽度范围内的斜度至少为3：1，必要时在焊缝边缘的外侧堆焊附加焊缝金属。此外，如设计允许时，则可以允许大于表1所规定的错边值。

表1 最终焊接接头的最大允许错边值

| 截面厚度t（mm） | 接头方向 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纵向 | 环向 |
| t≤13 | t/4 | t/4 |
| 13＜t≤19 | 3mm | t/4 |
| 19＜t≤38 | 3mm | 5mm |
| 38＜t≤50 | 3mm | t/8 |
| t≥50 | t/16或10mm的较小值 | t/8或19mm的较小值 |

5.3.2.2不可达内表面部件及单面焊接接头的对中要求

当物项的内表面不能接近因而不能按上述进行焊接或修整时其截面对中应满足下面的要求：

（a）对于环向接头，其内径之差应在1.5mm以内。当物项同心地对中时，则在接头圆周上各点的均匀错边量最大为0.8mm，如图1（a）所示。然而，与物项直径无关的其他偏差往往导致对中错位，而不同心。在这些情况下接头沿圆周上任意点的最大错边量不应超过2.5mm，如图1（b）所示。当直径、壁厚、不圆度等的公差使内径的变化不符合这些限值时，如焊接端过渡段最大斜度能满足设计要求，则内径应扩孔、定径或研磨，以便制成这些规定限值的孔径。

外表面的偏差在完工焊缝宽度范围内应修整，使斜度至少为3：1。必要时，可堆焊附加的焊缝金属。

（a）同心的中心线

（b）偏心的中心线

图1 当工件中单面焊接且不进行修整时，不等内件和外径的对接焊缝的对中和错边公差

（b）对于纵向接头，内表面的错边量不应超过2.5mm，外表面的偏差在完工焊缝宽度范围内应修整，使斜度至少为 3：1。必要时，可堆焊附加的焊缝金属。

装配间隙要求

焊前允许间隙应满足相应的焊接工艺文件/图纸的要求。首道焊接时宜采用反变形方法，见图2的例子，开坡口的管子对接接头，在5G位置，间隙e1位于焊前允许范围内，同时e2值应能保证在焊管子上部时使其(e2)缩小到允许范围内。

图2 装配间隙示意图

非结构和临时性附件的焊接和拆除

5.3.4.1非结构附件焊接可采用连续的或间断的角焊缝或部分焊透焊缝进行焊接，但应满足下列要求。

（a）焊接工艺和焊工已按要求评定含格。

（b）材料已鉴别且与相接的材料相容。

（c）焊接材料已鉴别且与被焊的材料相容。

（d）当与附件相焊的产品材料有热处理要求时，焊缝应进行焊后热处理。

5.3.4.2当临时性的非结构附件拆除时，应按下列要求完成。

（a）在临时性附件周围的邻近区域用适当的方法进行标记，在附件拆除后，该区域能被识别，真到按照要求完成检测后为止。

（b）临时性附件应采用打磨、机械加工或热切割加打磨的方法完全拆除。热加工表面至产品表面应留有至少3.2mm，最终采用打磨或加工去除。

（c）在临时性附件已经拆除后，标记区域应采用液体渗透或磁粉检验的方法进行检测。

（d）作为5.3.4.1（d）的替换，焊后热处理可以延迟到附件拆除以后才进行。

焊接

一般要求

（1）应采取措施使焊接场地避免受天气的影响，在不利的气候条件下，应采取特殊措施。环境温度低于－10℃时不应施焊，待焊件温度应至少保持在+5℃以上，焊后冷却速度要足够缓慢，以避免由于内应力过大而可能造成的裂纹。在焊接电弧1m范围内的相对湿度不应大于90%。在风、雨、雪天气施焊时，应采取防护措施，避免风、雨、雪的直接侵袭。

（2）焊接场地风速应符合：钨极惰性气体保护电弧焊和熔化极气体保护电弧焊不应大于2m/s；焊条电弧焊和气焊不应大于8m/s。

（3）对于采用气体保护的焊接方法，施工现场应保持通风且应采取必要的措施以防止气流影响电弧的稳定。

（4）应注意观察焊接工艺参数并确保它们在焊接工艺规程规定的范围内。

（5）不应在坡口外起弧。

（6）检查层间温度并保持其在规定范围内。若有预热，其层间温度不应低于预热温度。

（7）无论是否有中间检查要求，焊接过程中焊工都应注意自检。

（8）宜采用窄焊道，见图3。

在位置允许时，为了有较好的外观质量以及无损检验的需要，在最后一道焊缝可采用摆动焊。

（9）在焊接直径大于350mm的薄壁管子时，宜采用断续焊接工艺以减少变形和错边。对于管子对接接头，见图4；对于可能引起变形的管子相贯接头，见图5；对于有打底焊的角焊缝，宜在两侧均匀、交替施焊，见图6。

（10）焊接时应选择合理的焊接顺序，以减少焊接变形和应力。

（11）氩弧焊焊接时应提前送气再引弧，焊接完成后应先灭弧再停止送气。当管道需要充氩气对焊缝背面进行保护时，打底层焊缝厚度达到5mm后，可取消背面氩气保护。

图3 窄焊道示意图

图4 管子对接接头断续焊接示意图

图5 管子相贯接头断续焊接示意图

（a）第1焊道

（b）后续焊道

图6 坡口角焊缝交替施焊示意图

焊接参数测量仪器、仪表的校验

6.2.1 对用于调整和测量焊接工艺参数的测量仪器、仪表定期进行校准是必须的，校准的周期不应超过6个月。

6.2.2 应编制校准报告，在该报告中应指出机器的编号和校准过的测量仪器、仪表的编号，以及测量仪表和校准仪表的读数。

6.2.3 校准后应对仪器、仪表进行标识，标明其校准日期及有效期。

焊接参数的验证

6.3.1 能量参数（手弧焊的I，自动焊的I、U、V）、极性、预热温度、层间温度以及后热温度都应满足焊接工艺规程的要求。

6.3.2 对于自动焊设备，电弧电压应在实际电弧的两端或尽可能接近电弧的两端进行测量，应估算出实际电弧电压和测量电弧电压之间的差值。

6.3.3 采用热电偶、高温计或接触式温度计、测温笔的一种来测量层间温度。其测量工具和测量方法应和焊接工艺评定一致。

熔池的保护

当采用气体保护焊时，应确保保护气体的流量符合焊接工艺规程的规定。

当根部焊道采用TIG焊时，宜使用惰性气体或非氧化性的气体进行背面保护。这种背面保护要保持到获得足够厚度的熔敷金属（最少5mm），以防止任何的背面氧化。其保护气体及具体操作工艺应和焊接工艺评定一致。

清除根部焊道的焊缝和封底焊缝

6.5.1 凡要求焊透的焊缝，无论是对接焊缝还是角焊缝，其根部均应保证熔合。

6.5.2 如果焊接工艺评定中没有考虑根部区域，则根部焊道以及相应的热影响区应使用打磨、风铲或机加工的方法将其完全清除。

6.5.3 对双面焊的焊缝，封底焊之前，应进行背面清根打磨，以避免在焊缝中出现夹渣、未熔合、未焊透一类缺陷。

6.5.4 根部焊道清除后，进行封底焊之前应按照NB/T 20328的要求进行检验。

清洁度

焊接过程中，应根据设备或设备相关部件的清洁度等级采取预防措施来防止电弧的烟尘或焊渣飞溅的污染。

多层焊

6.7.1 多层焊时，各层的接头应错开，接头处应保证充分熔合。

6.7.2 奥氏体不锈钢和镍基合金多层焊时应严格控制层间温度，宜采用小电流、快速焊、避免横向摆动的工艺，层间温度控制在150℃以下，并宜低一些(如100℃以下)以减少焊件的局部过热。介质接触面的焊道最后焊接 。

6.7.3 每条焊缝宜一次焊接完成。当中断焊接时，对冷裂纹敏感的焊件应及时采取后热、缓冷等措施，重新焊接时应按规定进行预热。

锤击

6.8.1 通常情况下，严禁锤击焊缝。但是，为限制焊接变形而采用其它方法比较困难的特殊情况下，允许锤击。

6.8.2 制造商应事先征得承包商的同意。制造商应提交包括下列内容的书面报告：

（a）设备及有关焊缝的标识，有关的焊接工艺（包括所有热处理）以及对这些焊缝需进行的无损检验的规定。

（b）采用锤击的理由。

（c）锤击方法。

6.8.3 无论如何，不应对第一层焊道和最终焊缝进行锤击。

焊接过程中的检查

在焊接期间应对每一焊道进行检查。通过检查,保证焊道分布符合焊接工艺要求,。焊工应仔细对焊道进行自检，焊接过程中打磨时，应防止过热。

焊接过程中无损检验应按NB/T 20328的规定执行。

焊缝打磨

打磨范围

打磨范围包括：

（a）核安全1级管道焊缝的外表面应去除余高并磨平。

（b）采用焊条焊接的仰焊位置的焊缝应打磨修整以去除凹沟和表面缺陷。

（c）设计图纸要求打磨的焊缝。

（d）在设备、管道安装以后以及在役检查时，为了满足无损检测得以实施而需要打磨的焊缝。

（e）禁止对被检验区域进行各种形式的喷砂处理。

打磨区域

打磨区域包括：

（a）焊缝；

（b）焊缝与母材连接处；

（c）焊缝邻近区域（当图纸未做规定时，则该区域为焊缝相邻两侧各15mm）。对于打磨后需要进行超声波检查的焊缝，该区域应满足超声波检测的要求)。

技术水平

操作人员应有经验并经过培训。

技术先决条件

打磨前应确认以下内容：

（a）检查打磨工具（工具种类、磨具的质量、磨具的形状）是否满足且适合焊缝打磨操作。

（b）检查磨具与打磨机速度、钢材种类是否匹配。

（c）检查并确定打磨后焊缝表面不会留下任何凹坑或咬边。

（d）明确打磨区域和打磨后形状，明确焊缝是需要磨平还是仅仅打磨修整。

（e）检查焊件打磨部位厚度，打磨后必须保证设计所要求的最小厚度。

操作顺序与注意事项

6.10.5.1操作顺序

（a）焊接后，检查待打磨焊缝；

（b）按6.10.4检查打磨先决条件；

（c）打磨(打磨修整/全部打磨/磨平)；

（d）有要求时进行抛光。如果需要清除打磨痕迹，可使用细粒磨具抛光，使表面粗糙度满足要求；

（e）检查打磨表面，随后进行产品焊接有关的无损检验。

6.10.5.2 注意事项

（a）用于打磨不锈钢、镍基合金的磨具应当是铝基无铁的并且只用于不锈钢、镍基合金的打磨；

（b）打磨中不应产生任何凹沟；

（c）打磨时应避免局部过热，尤其是对于不锈钢和镍基合金。

（d）严禁打磨碳钢的砂轮与打磨不锈钢、镍基合金的砂轮混用。

（e）打磨碳钢时应采取预防措施，防止邻近的不锈钢/镍基合金零部件或堆焊层被污染。

打磨后检查

不应存在各种目视可见缺陷；焊道表面应光滑，清除焊道波纹，并且与母材部分的表面平滑过渡；应保证焊件打磨后厚度不小于设计要求最小厚度；打磨后要求做无损检验的焊缝，表面粗糙度应达到相应程序的要求。

焊后检查

焊缝的外观和尺寸检查

6.11.1.1 焊接后的焊缝外观检查

（a）对焊缝的外观检查应在其它无损检验之前进行。

（b）焊接后焊缝的表面状态应符合图纸要求。

6.11.1.2 焊缝的尺寸检查

焊缝正面余高应满足下述规定。当背面可接近时，焊缝的背面也高也应满足下列规定。

（a）当设计图纸/文件另有规定时，焊缝余高应满足设计图纸/文件的规定。

（b）对于双面焊对接接头，表2中第1列的余高限值分别用于接头的内、外表面。 对于单面焊的对接接头，表2中第1列的余高用于接头的外表面，第2列的余高用于接头的内表面，如设计另有要求时，应符合设计文件的要求。

表2对接接头余高限值

| 母材的名义厚度(mm) | 最大余高(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第1列 | 第2列 |
| t≤3 | 2.5 | 2.5 |
| 3< t≤5 | 3 | 2.5 |
| 5< t≤13 | 4 | 3 |
| 13< t≤25 | 5 | 4 |
| 25< t≤50 | 6 | 4 |

（c）支吊架焊缝尺寸检查：对接焊缝最大余高:不大于t/2,且不大于5mm。角焊缝	最大余高h:当焊喉g≤6mm时,不大于2mm;6mm<g≤10mm时,不大于3mm;10mm<g≤20mm时,不大于4mm;g>20mm时,不大于5mm。

（d）加强板与设备之间的脚焊缝尺寸检查：	对于带补强的接管接头，加强板与设备之间的搭接脚焊缝的焊脚高应不得小于加强板的厚度。如设计图纸有要求，应符合实际图纸的要求。

焊缝无损检验

焊缝磁粉检测、渗透检测、超声检测和射线检测无损检验应按ASME 第III卷或NB/T 20328的规定执行。

预热、后热及消除应力热处理

6.12.1 参考ASME III卷附录D的要求，按焊接工艺规程上规定的工艺及参数进行预热。

6.12.2 有冷裂纹倾向的焊件，当焊接工作停止后，若不能及时进行焊后热处理，应立即进行后热。推荐后热工艺300~400℃/2h~4h，具体执行要求应在产品焊接工艺规程上规定。

6.12.3 马氏体型耐热钢焊接接头焊后不宜采用后热。若后热，应符合下列要求：

（a）待焊件温度将至80~100℃、保温1h~2h后立即进行；

（b）管子外径不大于63.5mm且壁厚不大于10mm的马氏体型耐热钢的焊接接头，可缓冷至室温，并在24h内进行后热或焊后热处理。

6.12.4 焊接工艺规程上规定的消除应力热处理应按ASME III卷的规定进行。

焊缝的返修

（1）返修前，应分析缺陷性质和产生原因，制定返修工艺。

（2）在同一部位，可进行两次返修焊。

（3）对于双面焊缝，如果同一位置的缺陷内外侧均需返修焊，则按返修焊一次计算。

（4）返修某一自动焊焊接的焊缝时，如其返修焊的长度超过该焊缝长度的1/5并且返修焊深度至少为焊缝厚度的1/2时，该焊缝应重新焊接并重新进行检验。

（5）不应最终热处理后再进行返修焊。如符合ASME III卷免除热处理要求的，可免除补焊后的热处理。

焊缝缺陷定位

7.1.1使用射线检验定位

在底片上，应反映出缺陷位置和射线检验的标记以及编码带。为不损坏底片，将底片图象复制到描图纸上；在大多数情况下，根据缺陷相对于焊缝边缘的位置以及坡口型式，可以估计缺陷的深度。对于接头厚度较大的情况，可以通过增加一次偏置射线照相确定缺陷深度；采用将描图纸上射线检验的标记与部件上相应标记重合的办法找准缺陷位置。

7.1.2 使用超声波检验定位

当厚度合适时（一般厚度>15mm），宜使用超声波检验确定缺陷位置。

超声波检验定位可作为射线检验定位的补充。

缺陷去除

（1）应由QC人员或焊接工程师对挖除缺陷的操作进行监督和指导，准确地确认缺陷位置、挖除缺陷并控制挖除的范围。

（2）挖除开始时应考虑是否采用限深打磨，避免不必要的返修。

（3）如果缺陷去除后挖除部位厚度大于设计要求的最小厚度，则不必进行焊接，但应保证挖除部位与周围平滑过渡。若不满足上述条件则应进行返修焊接。挖除后的形状应该尽量有利于焊接。挖除后的待焊面应无尖角、毛刺、铁屑、油脂以及影响焊接质量的任何污物。

（4）在进行校形补焊时，挖除的深度和长度取决于需要的变形量。可能只是去除最后一层焊道且长度为总长的1/3，也可能大到去除长度大于总长的1/2并且深度大于接头厚度的1/2。

（5）奥氏体不锈钢采用打磨或铣削的方式去除缺陷，应使用奥氏体不锈钢专用工具避免造成奥氏体不锈钢的铁素体污染。

（6）碳钢采用打磨或铣削的方式去除缺陷；采用碳弧气刨时，要遵循：如果焊接规定了预热，需进行预热；气刨后要进行打磨或铣削加工去除加工硬化层，去除的厚度由钢的种类决定；去除所有的飞溅。

去除后的检验

7.3.1 目视进行检查，不应存在任何表面缺陷。挖除沟槽的形状应适于返修焊所用的焊接方法，不应存在尖角、毛刺、铁屑、砂轮磨屑等任何污物及油脂。

7.3.2 采用磁粉检验或液体渗透检验进行，可进行射线检验以确定缺陷是否除尽。磁粉检测、渗透检测和射线检测无损检验应按NB/T 20328的规定执行。

补焊

7.4.1 补焊预热（若有）、后热（若有）本标准要求执行。补焊完成后，如有打磨要求，则应按本标准的相关要求对返修焊区域进行打磨。

7.4.2 补焊后，按本标准的规定进行消除应力热处理（若有）。

7.4.3 如果返修焊在焊接工艺规程规定的消除应力热处理之前进行，那么在返修焊后按原要求进行消除应力热处理和无损检验。

7.4.3 如果返修焊在消除应力热处理之后进行，在这种情况下，如果焊接工艺评定和焊接材料和母材的验收时规定了热处理，则应在返修焊后进行补充的热处理，否则按本文3.4节处理。

补焊后的无损检验

7.5.1如果返修是在无损检验之后进行的，则整个返修区域以及周围的区域都应再做检验。

7.5.2 由于位置不正确或调整错误而产生的返修焊，整个焊接接头都应检验，这种返修称为“校形补焊”。

7.5.3 一般碳钢、低合金钢和奥氏体不锈钢的补焊焊缝，在补焊完成冷却至室温后 即可对焊缝进行无损检测。但对于需要进行焊后热处理的补焊焊缝，应在返修焊区冷却至少48h后对焊缝进行无损检验。

7.5.4 检验所采用的检验方法和验收的标准应与原焊缝的要求相同。为检查返修焊区的焊缝质量，如果需要应进行必要的补充检验（在返修工艺中规定）。

7.5.5 外观检验不应存在任何表面缺陷，返修焊后的焊缝余高应符合对原焊缝的规定，焊缝宽度不应超过原焊缝宽度的两倍。焊缝两侧应向母材平缓过渡。

7.5.6 焊缝磁粉检测、渗透检测、超声检测和射线检测无损检验应按NB/T 20328的规定执行。

质量保证和控制

制造方必须经资格评审合格并持有国家核安全监管部门颁发的相应的许可证，并制定并有效实施质量保证大纲。

供货方提供的文件

供方应提供的焊接及热处理文件如下：

— 焊材材质合格证书、验收报告、复验报告；

- 焊接工艺规程及相应的焊接工艺评定报告；

— 焊工资格清单；

- 焊缝标识图，注明相应焊缝的焊接工艺规程编号；

— 产品焊接记录，应至少包括下列内容：

- 焊接的承包商名称；

· 焊接设备编号；

· 焊缝标识号；

- 焊接工艺规程编号；

- 焊接材料的型号、牌号、批号和规格；

- 焊工签名及焊接时间；

· 产品焊接工艺规程中规定的主要参数（预热温度、电流、层间温度等）记录。

— 热处理报告；（若有）

— 焊缝无损检验报告；

— 不符合项处理报告。（若有）

*：如果在质量计划上已反映出上述信息则可不必重复记录。

- 附录A

- （规范性）

- 焊接材料的烘干、存放和使用

A.1 技术先决条件

（a）所有焊材均应有出厂合格证书，并应按照相应的程序验收、复验合格；

（b）焊接材料在贮存、烘干和使用之前的原始包装状况和标识标记完整、清晰；

（e）对焊材的贮存、烘干、存放、发放使用和回收应编制相应的程序。

A.2 操作顺序

— 先决条件检查；

— 贮存；

— 烘干和保存；

— 焊接材料的发放和使用；

— 剩余焊接材料的回收。

A.3 细则

（a）先决条件检查

按1条检查技术先决条件。

（b）贮存

—应由受过培训的专门人员按种类、牌号、批号、规格、入库时间分开存放，不同的材料之间应该进行实体隔离，并应该定期和不定期的对焊材进行外观质量的检查，对于出现受潮、发霉、锈蚀、污损等变质情况的焊材，应及时报告有关部门进行妥善的处理；

—库存超过规定期限的焊条、焊丝及焊剂在使用前应经过重新复验，合格后方可发放使用。

—应有可见的原始标识标签（种类、牌号、批号、规格、生产厂名称等）；

—原包装（运输包装除外）状态焊材的贮存应按附录1的规定执行。

—焊材贮存室应符合附录B中的相关规定。

（c）烘干和保存

焊条和焊剂，应在发放前按供货商提供的产品说明书的规定进行烘干处理，这些烘干处理参数包括：

— 烘干的温度和保温时间；

— 最大允许累计烘干时间；

— 烘干后的保存温度和最长允许保存时间；

— 空气中最长暴露时间。

（d）发放

—按相应的焊接工艺数据单进行发放，发放的焊接材料应与相应的焊接工艺规程相符；

—焊接材料的标识应完整，对直接或间接标识（文件证明）稍有疑问，则不得发放使用；

—焊接材料应按先入库先发的原则发放。

—焊接材料的标识必须保持完好直到不再使用。

（e）使用

—在整个使用过程中都应有明显的标识，如不能识别则不允许使用。

—焊丝上不允许有油污、锈蚀等影响焊接质量的污物；

—每根焊丝棒一端带有标识，焊工必须从未标识的一端开始焊接。

—当将焊丝卷装于焊机上时，允许取下标识签并就近存放至焊丝卷全部用完。

—焊条使用期间，必须保持在保温筒中。

（f）剩余焊接材料的回收

—每班工作结束时，所有剩余的焊接材料必须按程序进行回收，焊接材料一直要保持有标识标签；

—一般情况下不推荐焊剂循环使用，特别是含有金属元素铬的烧结型焊剂。

—未使用的焊条和焊剂重新放置在相应的保温箱中的特定位置，下次发放焊材时优先发放。

（g）重新烘干

使用期间，重新烘干的次数不应超过焊材供货商规定的次数。

（f）记录

焊接材料烘干、发放、使用及回收应有记录，具备可追溯性。