ICS 03.120.20

CCS P 80

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范

第6部分 支吊架焊接接头

Welding code for high temperature mechanical of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant- Part 6 Welded joints of supports and hangers

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

引  言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语与定义	4

3.1 FW	4

3.2 FPW	4

4 支吊架分级	4

5 支吊架焊接接头型式	5

6 支吊架典型组对节点	7

6.1 型钢与平面（大于型钢端面的平面）的端部焊接节点	7

6.2 同规格方钢组对节点	9

6.3 同规格工字钢组对节点	10

6.4 同规格槽钢组对节点	12

6.5 同规格角钢组对节点	14

6.6 加强版、筋板、堵板、钢板组对节点	15

6.7 不同规格型钢插接组对节点	16

6.8 K值	18

7 支吊架焊接接头的选用原则	18

8 支吊架焊接接头的无损检测	18

8.1 无损检测方法和比例	18

8.2 无损检测的合格标准	22

9 角焊缝的有效高度	22

9.1 搭接角焊缝和直角角焊缝有效高度计算（图1：有效高度he）：	22

9.2 斜角角焊缝的有效高度计算（图2：有效高度he）	22

9.3 部分焊透的坡口焊缝的有效高度（图3，有效高度he）	23

10 支吊架焊接接头的表面质量要求	24

10.1 焊接后的焊缝外观检查	24

10.2 焊接后焊缝的表面状态	24

10.3 焊缝的尺寸检查一般规定	24

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国核学会提出。

本标准由核工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院，中核能源科技有限公司，核工业工程研究设计有限公司。

本标准主要起草人：王勇、傅激扬、杨家兴、王萌、马芯蕊、吴晔华、吴北良、伦辛杰、汪垠、郭震。

引  言

《高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范》分为10个部分：

—第1部分 通用要求

—第2部分 产品焊接与热处理

—第3部分 焊接工艺评定

—第4部分 产品焊接见证件

—第5部分 焊接检验

—第6部分 支吊架焊接接头

—第7部分 不锈钢焊丝材料

—第8部分 低合金钢焊丝材料

—第9部分 低合金钢焊条材料

—第10部分镍基合金焊丝材料

本部分为第6部分。本部分是在《ASME第III卷NF分卷支撑件》的基础上，结合了高温气冷堆示范项目支吊架的设计相关要求与图纸范例，对支吊架和焊接接头型式、支吊架典型组对节点以及相关焊接要求进行了规定。

高温气冷堆核动力厂核级高温设备焊接规范

第6部分 支吊架焊接接头

范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂建造支吊架焊接接头的分级分类、接头型式、选用原则、无损检测原则、角焊缝厚度计算、及表面质量等方面的技术要求。

本文件适用于支吊架的设计与焊接施工。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ASME BPVC 美国机械工程师学会 锅炉和压力容器规范（2004版） (ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE)

第Ⅲ卷 核设施部件建造规则 第Ⅰ册 (Rules for Construction of Nuclear Facility Components Division 1)

NF分卷 支撑件 (Supports)

第V卷 无损检测 (Nondestructive Examination)

第Ⅸ卷 焊接和钎接评定 (Welding and Brazing Qualifications)

术语与定义

FW

未焊透焊接接头或角焊缝焊接接头的总称。

FPW

全焊透焊接接头的总称。

支吊架分级

支吊架的级别与被支承设备的级别有关。与被支撑的管道或部件的安全级别相对应。

安全1级支吊架：适用于核电厂安全1级管道的支吊架（简称 S1 级）；

安全2级支吊架：适用于核电厂安全2级管道的支吊架（简称 S2 级）；

安全3级支吊架：适用于核电厂安全3级管道的支吊架（简称 S3 级）；

任意级支吊架：适用于核电厂安全1、2、3 级管道的支吊架（简称任意级）。

非核级抗震支吊架：由抗震要求的支吊架。

常规支吊架：非核级非抗震的支吊架。

当不同级别的设备共用一个支吊架时，该支吊架级别应按要求最严级别的设备来定级。

支吊架焊接接头型式

支吊架焊接接头型式见表1和表2。

表1：全焊透焊接接头（焊缝符号：FPW ）

| 类型描述 | 简图或坡口详图 | 焊缝符号 |
| --- | --- | --- |
| 双面可达 全焊透T型角接接头 |  | FPW1 |
| 单面可达 全焊透T型接头 |  | FPW2 |
| 斜坡口 全焊透T型角接接头 |  | FPW3 |
| 方钢-方钢 全焊透对接接头 |  | FPW4 |

表2：未焊透焊接接头（焊缝符号：FW ）

| 类型描述 | 简图或坡口详图 | 焊缝符号 |
| --- | --- | --- |
| 单面可达（b≤1.5mm） T型角接接头 |  | FW1 |
| 斜角支撑T型钝角接头 |  | FW2 |
| 斜角支撑T型锐角接头 |  | FW3 |
| 板-方钢 未焊透焊接接头 |  | FW4 |
| 带坡口 未焊透T型角接接头 |  | FW5 |
| 双面可达 带坡口 未焊透T型角接接头 |  | FW6 |

支吊架典型组对节点

型钢与平面（大于型钢端面的平面）的端部焊接节点

全焊透组对节点

表3 全焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 工字钢与平面 |  | FPW1 |
| 方钢与平面 |  | FPW2 |
| 槽钢与平面 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |
| 角钢与平面 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |

未焊透组对节点

表4 未焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 工字钢与平面 |  | FW1 |
| 方钢与平面 |  | FW1 |
| 槽钢与平面 |  | FW1 |
| 角钢与平面 |  | FW1 |

同规格方钢组对节点

方钢全焊透组对节点

表5 方钢全焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 方钢T型对接 |  | FPW2 FPW4 |
| 方钢斜接 |  | FPW3 小角度待确定（） |

方钢未焊透组对节点

表6 方钢未焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 方钢T型对接 |  | FW1 FPW4 |
| 方钢搭接 |  | FW1 FW4 |
| 方钢斜接 |  | FW2 FW3 |

同规格工字钢组对节点

工字钢全焊透组对节点

表7 工字钢全焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| H型钢T型连接 （组对1） |  | FPW1 FPW2 |
| H型T型连接 （组对2） |  | FPW1 FPW2 |
| H型钢斜接 （组对1） |  | 推荐：FPW3（翼缘） PFW1(腹板)或PFW2(腹板) |
| H型钢斜接 （组对2） |  | 推荐： FPW1(翼缘)或FPW2(翼缘) FPW3(腹板) |
| H型钢内侧型连接（T型式为例，包含斜接） |  | 推荐： FPW1（腹板） FPW2（翼缘） |

工字钢未焊透组对节点

表8 工字钢未焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| H型钢T型连接 （组对1） |  | FW1 |
| H型T型连接 （组对2） |  | 推荐：FPW1或FPW2 （翼缘） FW1（腹板） |
| H型钢搭接 |  | FW1 |
| H型钢斜接 （组对1） |  | FW1 FW2 FW3 小角度待确认 |
| H型钢斜接 （组对2） |  | FPW1或FPW2（翼缘） FW1 FW2 FW3 三边焊改角焊 |
| H型钢内侧T型连接 |  | FW1（腹板） FPW1（翼缘）或 FPW2（翼缘） |

同规格槽钢组对节点

槽钢全焊透组对节点

表9 槽钢全焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 槽钢T型连接 （组对1） |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW2 |
| 槽钢T型连接 （组对2） |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |
| 槽钢对扣 |  | FPW2 |
| 槽钢插接 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |

槽钢未焊透组对节点

表10 槽钢未焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 槽钢T型连接 （组对1） |  | FW1 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |
| 槽钢T型连接 （组对2） |  | FW1 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |
| 槽钢搭接 |  | FW1 |
| 槽钢插接 |  | FW1 FPW2 |

同规格角钢组对节点

表11 角钢组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 角钢斜接 |  | FW1 |
| 角钢T型连接 |  | FW1 |

加强版、筋板、堵板、钢板组对节点

全焊透组对节点

表12 钢板或钢管全焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 钢板拼接 |  | FPW1 FPW2 |
| 钢管焊接 |  | FPW2 |

加强版、筋板、堵板、钢板未焊透组对节点

表13 加强版、筋板、堵板、钢板未焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| 工字钢加加强版 |  | FW1 |
| 槽钢加加强版 |  | FW1 |
| 槽钢加筋板 |  | FW1 |
| 方钢加封堵板 |  | FW1 |
| 钢板拼接 |  | FW1 |
| 钢管焊接 |  | FW1 |

不同规格型钢插接组对节点

全焊透组对节点

表14 不同规格型钢插接全焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| H型钢与槽钢插接 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |
| H型钢与角钢插接 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |
| 槽钢与角钢插接 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 |

未焊透组对节点

表15 不同规格型钢插接未焊透组对节点

| 组对型式 | 组对详图 | 焊缝节点 |
| --- | --- | --- |
| H型钢与槽钢插接 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 FW1 |
| H型钢与角钢插接 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 FW1 |
| 槽钢与角钢插接 |  | 推荐：FPW2 其余可用：FPW1 FW1 |

K值

表16 K值

| 角钢型号 | K | 工字钢型号 | K |
| --- | --- | --- | --- |
| L5×6 | 6 | HW100×100×6×8 | 6 |
| L6×8 | 6 | HW150×150×7×10 | 6 |
| L7×8 | 6 | HW175×175×7.5×11 | 6 |
| L8×10 | 8 | HW200×200×8×12 | 7 |
| L9×12 | 8 | HW250×250×9×14 | 8 |
| L10×14 | 10 |  |  |
| 槽钢型号 | K | 方钢型号 | K |
| ［8 | 4 | D1-80×80×8.0 | 7 |
| ［10 | 4 | D1-100×100×10.0 | 7 |
| ［12 | 5 | D1-120×120×10.0 | 8 |
| ［14b | 6 | D1-125×125×10.0 | 8 |
| ［16b | 8 | D1-140×140×10.0 | 8 |
| ［22b | 8 | D1-150×150×14.0 | 8 |
|  |  | D1-160×160×12.0 | 10 |
|  |  | D1-180×180×12.0 | 10 |
|  |  | D1-200×200×14.0 | 12 |
|  |  | D1-200×200×16.0 | 14 |
|  |  | D1-250×250×16.0 | 14 |

支吊架焊接接头的选用原则

对于板式或壳式支吊架、1级部件的支承件和2级容器的支承件、S1级支吊架全部焊接接头都必须是连续的，均宜采用全焊透的焊缝，特殊情况下，在提供设计计算书评定通过后，方可采用部分焊透或者角焊缝的焊接接头形式。

S2、S3、任意级和常规级支吊架可使用部分焊透或者角焊缝的焊接接头形式。

对于单面可达的焊接接头，由于背面不能清根，因此第一层打底焊和第二层宜采用手工钨极氩弧焊（TIG焊）的焊接方法，当采用TIG焊时，焊缝背面需要保护。

对于双面都可达的情况，如是单V坡口，背面需要清根，如是双V坡口，根部焊道需要清根。

支吊架焊接接头的选用应配合支架图纸使用；对于部分焊透焊接接头的具体尺寸见图纸；对于部分焊透或角焊缝接头的FW焊缝，能焊到的部位应全部焊接。

支吊架焊接接头的无损检测

无损检测方法和比例

支吊架焊接接头的无损检测方法见表17，表18，表19，表20，表21,表22，其中0代表100%检测。

表17  支吊架全焊透角焊缝  ASME BPVC III D1-NF S1级

| 要求的检验 阶段 |  | VT | PT或MT | UT或RT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 装 | 组装前： 待焊表面 | 0 | 0 |  |
|  | 组装后： 待焊组件 | 0 |  |  |
| 焊 接 | 焊接过程中： | 每层 | 封底焊缝 |  |
|  | 焊后： | 0 | 1) 当B件厚度10mm时10%； 2) 当B件厚度>10mm时100%*1、*2 | 当B件厚度>10mm*1 |

*1 对于管道支吊架焊缝厚度为20mm，而不是10 mm。

*2 除了焊缝的外露端只需VT外，主要构件上除对接接头外的其他焊接接头应进行PT。

表18 支吊架对接焊缝 ASME BPVC III D1-NF S1级

| 要求的检验 阶段 |  | VT | PT或MT | UT或 RT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 装 | 组装前： 待焊表面 | 0 | 0 |  |
|  | 组装后： 待焊组件 | 0 |  |  |
| 焊 接 | 焊接过程中： | 每层 | 封底焊缝 |  |
|  | 焊后： | 0 | 1)厚度>10mm时100%； 2)厚度10mm时10%PT*1 | 厚度>10mm*1、*2 |

*1 对于管道支吊架厚度为20mm，而不是10mm。

*2 主要构件的所有全焊透对接接头应进行RT。

表19 支吊架焊缝（不包括对接和全焊透角焊缝）ASME BPVC III D1-NF S1级

| 要求的检验 阶段 |  | VT | PT或MT | UT | RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 装 | 组装前： 待焊表面 | 0 | 0 |  |  |
|  | 组装后： 待焊组件 | 0 |  |  |  |
| 焊 接 | 焊接过程中： | 每层 |  |  |  |
|  | 焊后： | 0 | 1)厚度>10mm时100%； 2)厚度10mm时10% *1、*2 |  |  |

*1 对于管道支吊架厚度为20mm，而不是10mm。

*2 除了焊缝的外露端只需VT外，主要构件上除对接接头外的其他焊接接头应进行PT。

表20  支吊架焊缝 ASME BPVC III D1-NF S2、S3和非核级

| 要求的检验 阶段 |  | VT | PT或MT | UT | RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 装 | 组装前： 待焊表面 | 0 | 0 |  |  |
|  | 组装后： 待焊组件 | 0 |  |  |  |
| 焊 接 | 焊接过程中： | 每层 |  |  |  |
|  | 焊后： | 0 | 厚度25mm的部分焊透或全焊透的对接焊缝和焊喉尺寸>25mm的角焊缝，不包括非核级 |  |  |

表21 部分焊透角焊缝的一般要求

| 要求的检验 阶段 |  | VT | PT | UT | RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 | 组装前： 待焊表面 | 0 | 0 |  |  |
| 装 | 组装后： 待焊组件 | 0 |  |  |  |
|  | 焊接过程中： | 每层 | 第一层 |  |  |
| 焊 |  |  |  |  |  |
| 接 | 焊后： | 0 | 1) 2、3级 为100 2) 非核级为5 |  |  |

表22 临时性附件的一般要求

| 要求的检验 阶段 |  | VT | PT | UT | RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 | 组装前： 待焊表面 | 0 | 0 |  |  |
| 装 | 组装后： 待焊组件 | 0 |  |  |  |
|  | 焊接过程中： | 每层 |  |  |  |
| 焊 |  |  |  |  |  |
| 接 | 焊后： | 0 | 在拆除A件并恢复原始表面状态后的B件上进行 | 在拆除A件并恢复原始表面状态后的B件进行100％UT* |  |

* 只有当焊缝A/B承受高应力时，为了保证不出现层状撕裂，才要求按照钢板采购所采用的方法和标准进行纵向超声波检验。

无损检测的合格标准

支吊架焊接接头的目视检测、磁粉检测、液体渗透检测、均为Ⅰ级合格；超声检测的技术等级不低于B级，为Ⅰ级合格；射线检测的技术等级不得低于B级，Ⅱ级合格。

角焊缝的有效高度

搭接角焊缝和直角角焊缝有效高度计算（图1：有效高度he）：

图1 搭接角焊缝和直角角焊缝有效高度计算

- 当间隙b≤1.5mm时，he=0.7hf

- 当间隙1.5mm＜b≤5mm时，he=0.7（hf-b）

斜角角焊缝的有效高度计算（图2：有效高度he）

图2 斜角角焊缝的有效高度计算

- 60°到135°（包括60°到135°）连接构件的的角焊缝，有效高度到焊缝轮廓线的最短距离。

- 对于小于60度的角度连接构件的角焊缝，使用部分焊接破口焊规则。

部分焊透的坡口焊缝的有效高度（图3，有效高度he）

图3 部分焊透的坡口焊缝的有效高度

- 部分焊透坡口焊缝的有效高度取决于坡口类型。

- 对于在坡口底部α≥60°角度的V型坡口焊缝和斜坡口焊缝，有效高度应为从底部至焊缝面的最小距离，即he=h。

- 对于在坡口底部45°≤α＜60°角度的V型坡口焊缝和斜坡口焊缝，有效高度应为从底部至焊缝面的最小距离减3mm，即he=h-3。

- 对于在坡口底部30°≤α＜45°角度的V型坡口焊缝和斜坡口焊缝，有效高度应为从底部至焊缝面的最小距离减3mm，再乘以0.75.即he=（h-3）×0.75。

- 对于V型坡口焊缝和斜坡口焊缝，其底部的α角度不允许小于30°。

支吊架焊接接头的表面质量要求

焊接后的焊缝外观检查

对焊缝的外观检查应在其它无损检验之前进行。在热处理之后也应作外观检验。对焊缝外观检查可采用目视检查或采用一个6倍放大镜检查。

焊缝表面不应存在以下缺陷:

  - 焊瘤；

  - 未填满,但对仰焊焊缝允许未填满≤0.5mm；

  - 未焊透、未熔合、裂纹；

  - 塌陷、缩孔(TIG焊的弧坑缩孔)、蜂窝状气孔和所有穿透性缺陷；

  - 咬边、弧伤、飞溅、夹渣以及其它可能引起无损检验误判的缺陷。

焊接后焊缝的表面状态

焊缝的表面状态应符合以下要求及图样要求：

- 打磨或经过修整的焊缝表面粗糙度Ra≤6.3m。

- 角焊缝表面应与母材平滑过渡，最好成凹形。

对于最终表面为焊态的焊缝,只有当表面不规则会使随后进行的液体渗透检验或磁粉检验产生超出允许范围的指示时,才需将表面不规则清除。

焊缝的尺寸检查一般规定

对焊缝余高采用样板和直尺进行检查。焊缝正面余高应满足下述规定。当背面可接近时，焊缝的背面余高也应满足下列规定：

- 对接焊缝最大余高h：不大于t/2,且不大于5mm。

- 角焊缝最大余高h：当焊喉g≤6mm时,不大于2mm；

6mm<g≤10mm时,不大于3mm；

10mm<g≤20mm时,不大于4mm；

g>20mm时,不大于5mm。

当设计图纸/文件另有规定时，焊缝余高应满足设计图纸/文件的规定。