
附件1
第一届高延性纤维增强水泥基复合材料（ECC）技术竞赛规则
一、大赛宗旨
本次大赛以高延高韧、应变强化能力为核心导向，聚焦高延性纤维增强水泥基复合材料（ECC）创新设计，鼓励参赛队伍开展材料组分优化、微观作用机理研究与工程应用探索，搭建高性能水泥基材料学术交流与技术竞技平台，发掘绿色、轻质、高延性创新材料方案，推动高延性纤维增强水泥基复合材料技术创新与工程转化。
二、大赛规则
赛事不划分组别，所有队伍统一完成拉伸试件、抗弯试件两类测试，总成绩由拉伸分项得分、抗弯分项得分两部分相加构成，统一排名评奖。
1.试件制备与要求
所有试件标准养护龄期要求为28天，试件表面清晰标注成型日期、队伍编号，外观无明显缺角、破损、贯穿裂缝。
（1）拉伸性能试件（哑铃型）
1）拉伸性能试件尺寸：长度330±2mm，标距段长度80mm，标距段宽度30mm，厚度13±2mm，具体尺寸参见图1。
[image: ]
图1 拉伸试件尺寸
2）试件数量：6个
3）测试采集指标：极限抗拉强度、极限延伸率、体积密度（由试件实测尺寸与重量换算）。
（2）抗弯性能试件（长方形）
1）尺寸：长度250±2mm，宽度50mm，厚度30±2mm；
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图2 抗弯试验示意
2）试件数量：6个
3）测试采集指标：极限抗弯强度、极限挠度、体积密度（由试件实测尺寸与重量换算）。
2. 报到和试件测试
2026年9月18日开始报到收样，测试顺序由报到时抽签决定。
现场测试时，由大赛工作人员从参赛队伍提供的6个试件中随机抽取3个试件，测试试件的几何尺寸，称取质量，计算试件的体积密度，然后进行该3块试件的拉伸和弯曲测试，其余试件保留备用。测试均采用位移控制方式，测试速率为2 mm/min，全程采集荷载变形曲线，取3个试件的算术平均值作为结果。
本通知未尽之处参见《高延性纤维增强水泥基复合材料力学性能试验方法》JC∕T 2461-2018 
3.评分细则
竞赛总成绩P由拉伸分项得分（P1）和弯曲分项得分（P2）两部分构成，竞赛总成绩P=拉伸分项得分P1+弯曲分项得分P2​
各分项得分计算方法如下：
（1）拉伸分项得分（P1）


其中：
T为极限抗拉强度，单位为MPa；
D为极限延伸率，单位为%；
ρ为密度，单位为kg/m³。
（2）弯曲分项得分（P2）


其中：
F为极限抗弯强度，单位为MPa；
δ为极限挠度，单位为mm；
ρ为密度，单位为kg/m³。
4. 注意事项
1）必须采用水泥基材料制备试件基体；
2）对制作试件的短切纤维类型和掺量不做具体要求；
3）试件制作时不可加入连续纤维或纤维网格；
4）测试人员对试件做破坏处理并保留试件，若发现试件内含连续纤维或其他违规行为，则成绩作废。
5）为了控制比赛时间， 拉伸和弯曲加载速率为2mm/min。
5.异议处理
大赛现场测试和评分过程中如果出现争议，由大赛仲裁委员会裁决，该裁决当场生效，不可更改。
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高延性纤维增强水泥基复合材料与工程技术分会
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