铀矿石卡车计量站伽马能谱快速检测规范

编制说明

目录

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 与其他标准文件的关系	1

4 主要工作过程	2

5 标准结构和内容	2

6 条文说明	2

- 1 编制背景

随着我国铀矿勘探开采由国内走向国外，因矿山类型、地质条件和开采规模等诸多因素的差异，以及近年来放射性测量、通讯和自动化技术等的进步，国内原有的铀矿采冶标准，特别是扫描站相关的技术标准已完全不适用，国外亦无此类标准可循。

例如，纳米比亚湖山矿床是中广核铀业发展有限公司控股的特大型海外铀资源开发项目，为全球第二大铀矿，为露天开采，矿石开采量全球第一，铲装和运输矿石的设备规模和数量亦居全球首位，该矿为我国核电发展提供了强有力的铀资源保障。

在2014-2021年间，湖山铀矿在开采过程中，由于缺少选矿环节以及相应的设备，受矿体连续性不佳和无法消除“爆破位移”带来的影响，造成采矿的贫化率和损失率居高不下。为了快速检测并区分露天开采爆破后的矿石和废石，以及矿石按不同品级进行管理和配矿，2017年湖山矿设计和建造了一套门式铀矿石卡车扫描计量站，通过4年的不断探索，于2021年正式上线运行，从此湖山矿的贫化率和损失率得到有效控制，带来巨大效益。

国内的铀矿石一般为单铀矿床，伽马总量测量完全满足要求。湖山铀矿是铀钍混合型铀矿，常规的伽马总量测量因受到钍的干扰引起较大误差，因此卡车扫描站采用测量伽马能谱的方式计算矿石铀品位。

该卡车计量站系统采用伽马能谱快速分析方法，可实现90-320吨装载量矿车的不停车动态铀含量检测，并自动完成本底较正和钍含量扣除。对照国内核行业于1989年颁布的《铀矿石汽车计量站γ快速分析》（EJ372-89），其中检测方法、换算系数计算和矿石铀含量的计算方法等均无法满足目前需求。为便于卡车扫描站技术规范化和利于改技术的推广应用，有必要重新制定铀矿石卡车计量站伽马能谱快速检测规范。

- 2 编制主要原则

2.1定量测量原则

准确剥离天然放射性元素钍、钾的干扰，实现矿石铀含量准确快速测量。

2.2质量控制原则

通过仪器标定、重复测量、一致性检验以及与水冶厂反算结果对比等方法评估仪器性能和对测量质量进行控制。

- 3 与其他标准文件的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和推荐性国家标准的要求。

国内核行业于1989年颁布的《铀矿石汽车计量站γ快速分析》（EJ372-89），其中检测方法、换算系数计算和矿石铀含量的计算方法等均无法满足目前需求。

- 4 主要工作过程

在申请该团标之前，通过研发、运行、改进等环节，在位于非洲纳米比亚湖山露采铀矿进行测试和应用，结果达到定量测量的目的，根据测试及生产需要，制定了相应的企业标准，并在此基础上申请行标或团标。

- 建立标准起草小组

2022年1月-2022年3月建立标准起草小组。

本标准起草小组成员单位：

- 中国广核集团铀矿采冶技术研发中心；

- 东华理工大学；

- 中广核贝谷科技有限公司。

4.2 形成标准草案

2022年8月-2023年5月编制标准草案。

4.3 征求意见阶段

2023年6月-2023年8月征求意见阶段。

- 5 标准结构和内容

本标准共分为10章，包括以下内容：

（1）适用范围；

（2）引用标准；

（3）术语和定义；

（4）仪计量站场地及仪器要求；

（5）仪器性能检查及校准；

（6）测量方法；

（7）换算系数确定；

（8）矿石铀含量确定

（9）测量结果对比验证

（10）仪器维护及安全防护。

- 6 条文说明

本标准的主要条文说明如下。

- 适用范围

本标准规定了能谱型铀矿石卡车计量站的仪器性能、校准方法、测量方法、数据处理、铀含量影响因素修正、质量控制、仪器维护和安全防护等基本要求。

本规范适用于常规方法开采的铀矿山、铀钍混合矿山采出矿石的铀品位快速测量。

- 引用标准

下列条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，其后所有的修订版均不适用于本标准。

EJ370 铀矿石计量站γ快速分析总则

EJ371 铀矿石矿车计量站γ快速分析

EJ372 铀矿石汽车计量站γ快速分析

EJ373 铀矿石火车计量站γ快速分析

EJ374 铀矿石皮带计量站γ快速分析

- 仪器性能要求

NaI晶体尺寸：主探测器50×100×200mm（体积1L），辅探测器 Φ75×100mm。

探测γ射线的能量范围：60keV~3MeV。

数字脉冲幅度分析器道数：1024道。

NaI(TI)晶体探测器能量分辨率：≤8.0%（对137Cs源的662 keV全能峰）。

线性要求：仪器在铀含量0.5%以内非线性≤2%。

量程：计量站测量铀矿石品位范围覆盖0.005%-0.5%。

卡车速度：卡车在被测量时，速度在3~10kg/h范围内，且不同速度下重复测量结果误差应在±5%以内。

工作环境：温度：-10～＋55℃；湿度：20%～95%RH。

防护等级：IP55。

抗震能力：可抗非直接撞击和非直接跌落。

稳谱功能：具有自动稳谱功能。

校准时间：间隔不超过6个月。

- 换算系数确定

  - 谱段确定

本规范推荐的特定能区（以下简称为谱段）必须包括钍、铀、钾元素的特征能量峰，其中受地层散射射线影响较大的低能区（≤0.4MeV）不列入用于定量解释的谱段，本规范推荐的谱段如下：

钍谱段的能量范围必须覆盖钍系2.62MeV的主特征峰：2.0MeV ~2.8MeV；

铀谱段的能量范围必须覆盖铀系1.76MeV的主特征峰：0.4MeV ~2.0MeV；

钾谱段的能量范围必须覆盖钾1.46MeV的主特征峰：1.3MeV ~1.6MeV。

  - 铀道净计数率确定

伽马能谱测量，铀能区中包含了钍射线散射后的影响，一般钍在铀能区的影响与钍在钍能区的总计数率呈现一定的相关性，因此铀道净计数为：

（5）

式中：

U净计数—铀道净计数率，s-1；

U总计数—铀道总计数率，s-1；

Th总计数—钍道总计数率，s-1；

k—钍对铀道的影响因子。

  - 换算系数确定方法

利用已知品位的若干品级铀矿石（Q1、Q2、Q3┄），装满卡车后经过计量站测量得到相应的铀道净计数率（U净计数1、U净计数2、U净计数3┄），根据最小二乘法原理拟合求取换算系数K1和K2

其中：

（6）

（7）

图2  最小二乘法求取换算系数示意图

换算系数一般一年标定一次，新建计量站投产或应用新的矿车类型，需要重新标定计算换算系数。遇有下列情况之一应重新确定：

- 探测器晶体或光电倍增管检修调试或更换后；

- 多台计量站间的一致性超差后；

- 计量站探头与地面间的距离发生明显改变后；

- 矿车类型改变。

- 铀含量的计算

通过计算检测系统每组探测器获得的有效区域的平均铀净计数率，以根据公式（8）求解出矿车所载矿石的平均含量。

Q=K1×Σ（U净计数-U本底）+K2                     （8）

其中：

Q--矿车所载矿石的平均含量，%；

U净计数—铀道净计数，s-1；

U本底—本底测量中的铀道净计数，单位s-1；

K1—换算系数，见公式6；

K2—换算系数中的常量，见公式7，%。

- 铀含量的修正

矿石铀含量分别进行矿石铀镭平衡系数、射气系数及湿度等影响因素的修正，计算公式如下：

（12）

式中：

Q—矿石修正后铀含量，%；

—矿石修正前铀含量，%；

Kp—矿石铀镭平衡系数；

η—矿石射气系数；

W—矿石湿度。

- 矿石装载重量要求和修正

铲车司机应进行岗前培训，对同一型号运输卡车要求每次装运量尽量保持为满载状态，对实际超载或者欠载的车辆测量结果，需根据装载重量要进行修正，将结果修正到仪器标定时装载重量对应的品位值。修正方法如下：

Qc= Qo*(Ld*A+B)/(Lp*A+B)                       （13）

Qc—修正后铀含量，%；

Qo—修正前铀含量，%；

Ld—车型标定时矿车的实际载重量，t；

Lp—矿车通行时的实际载重量，t；

—重量线性校正参数斜率；

—重量线性校正参数截距；

- 测量结果的对比验证

  - 矿石区块品位结果对比

在矿石区块的矿石吨数大于20000t时，并且扫描测量的吨数与矿石区块吨数误差小于5%时，扫描的平均铀品位与矿石区块地质模型平均品位误差在±10%以内。

  - 水冶厂反算供矿品位对比

通常对比时间段为一年或半年，在相应期间内供给水冶厂矿石的平均扫描铀品位与同期水冶厂反算矿石铀品位进行对比，二者铀品位相对误差在±5%以内，铀金属量相对误差在±5%以内，否则应查明原因。

水冶厂反算供矿品位应充分考虑产品量、压槽量、浸出率、水冶回收率等因素。