ICS 83.040.01

分类号：Y 47

中国聚氨酯工业协会团体标准

T/ CPUIA —2020-0001

休闲鞋大底用聚氨酯原液

Polyurethane System for Casual Outsoles

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国聚氨酯工业协会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国聚氨酯工业协会提出。

本标准由中国聚氨酯工业协会标准化委员会归口。

本标准主要起草单位：浙江华峰新材料有限公司。

本标准参与起草单位：旭川化学（苏州）有限公司、华大化学集团有限公司、浙江恒泰源聚氨酯有限公司、上海汇得科技股份有限公司、无锡双象新材料有限公司、福建兴宇树脂有限公司、德州市鑫华润科技股份有限公司、温州市登达新材料有限公司、山东一诺威聚氨酯股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

休闲鞋大底用聚氨酯原液

- 范围

本标准规定了休闲鞋大底用聚氨酯原液的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由多元醇混合物，异氰酸酯预聚体等组成的分装型休闲鞋大底用聚氨酯原液。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 2918-2018 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3903.1-2017 鞋类 整鞋试验方法 耐折性能

GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 7193-2008 不饱和聚酯树脂试验方法

GB/T 9867-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）

GB/T 19941.1-2019 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法

GB/T 22313-2008 塑料 用于聚氨酯生产的多元醇 水含量的测定

GB/T 32440-2015 鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定

GB/T 32447-2015 鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 有机锡的测定

HG/T 2409 聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定

HG/T 2489-2007 鞋用微孔材料硬度试验方法

QB/T 4339-2012 鞋类 化学试验方法 可萃取重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

- 术语定义

- A组分

分装型聚氨酯原液中主要成分为多元醇的混合物。

- B组分

分装型聚氨酯原液中主要成分为异氰酸酯预聚体。

- 要求

  - 外观

应符合表1的规定。

表1 外观

| 序号 | 组分 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A组分 | 无色或淡黄色或乳白色液状无异物 |
| 2 | B组分 | 无色或微黄透明液状 |

  - 理化性能

应符合表2的规定。[

表2 理化性能要求

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水的质量分数/% | A组分 | 0.01～0.60 |
| 2 | 羟值/（mgKOH/g） | A组分 | 130.0～300.0 |
| 3 | 异氰酸酯基(NCO)含量/% | B组分 | 16.0～23.0 |

  - 有害物质限量

应符合表3规定。

表3 有害物质限量               单位为毫克/千克

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 |  | ≤20 |
| 重金属 | 镉（Cd） | ≤75 |
|  | 铅（Pb） | ≤90 |
|  | 汞（Hg） | ≤60 |
|  | 六价铬（Cr6+） | ≤30 |
|  | 总铬（Cr） | ≤60 |
| 有机锡1 |  | 不得检出 |
| 邻苯二甲酸酯2 |  | 不得检出 |
| - 有机锡包括但不限于下列 - 三丁基锡（TBT）、三苯基锡（TPhT）、二丁基锡（DBT）、单丁基锡（MBT）、二辛基锡（DOT）、单辛基锡（MOT）、三环己基锡（TCyHT）、三辛基锡（TOT）、四丁基锡（TeBT）、三丙基锡（TPT）、三丁基锡氯化物（TBTO）。 - 邻苯二甲酸酯包括但不限于下列 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二壬酯（DNP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DIOP）、邻苯二甲酸二丙酯（DPrP）、邻苯二甲酸二环己酯（DCHP）、邻苯二甲酸二戊酯（DnPP）、邻苯二甲酸二苄酯（DBzP）、邻苯二甲酸二苯酯（DPhP）、己二酸二辛酯（DEHA）、邻苯二甲酸二异己基酯（DIHxP）、邻苯二甲酸二（C7、C9、C11）烷基酯（DHNUP）、邻苯二甲酸二庚酯（DHpP）、邻苯二甲酸二正己酯（DnHP）、邻苯二甲酸二（2-甲氧基乙基）酯（DMEP）、己二酸二异壬酯（DINA）、邻苯二甲酸二丙烯酯（DAP）、邻苯二甲酸二（支链与直链）己基酯DHP（C6）、邻苯二甲酸癸基辛基酯（nDnOP）、邻苯二甲酸二癸酯（DnDP）、邻苯二甲酸二异戊酯（DiPP）、邻苯二甲酸正戊基异戊基酯（nPIPP）、邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP）、邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）乙酯（BMPP）、邻苯二甲酸二双十一酯（DUDP）、邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP）、邻苯二甲酸二C6-C8支链烷基酯（DIHP）、邻苯二甲酸二（支链与直链）戊基酯DPP（C5）。 |  |  |

  - 产品制成的试样物理力学性能

应符合表4的规定。

表4产品制成的试样物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 试样类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度/（g/cm3） |  | 试片 | ≥0.45 |
| 2 | 硬度邵C/度 |  | 试片 | 55~70 |
| 3 | 拉伸强度/MPa |  | 试片 | ≥3.0 |
| 4 | 撕裂强度/(kN/m) |  | 试片 | ≥13.0 |
| 5 | 耐磨性能/mm3 |  | 试片 | ≤400.0 |
| 6 | 耐折性能/mm |  | 鞋底 | ≤5.0 |
| 7 | 耐水解性 | 拉伸强度保持率/% | 试片 | ≥70.0 |
|  |  | 撕裂强度保持率/% | 试片 | ≥80.0 |
|  |  | 耐磨性能/mm3 | 试片 | ≤600.0 |
|  |  | 耐折性能/mm | 鞋底 | ≤10.0 |
| 注：若客户有其它特殊要求，具体指标由供、需双方协商。 |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 试样状态调节和试验的标准环境

试样的状态调节按GB/T 2918-2018的规定，在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%的标准环境下进行，产品制成的试样物理力学性能测试调节时间不小于24h，并在此环境条件下进行试验。

  - 外观

在(40±2)℃下目测。

  - 水的质量分数（A组分）

按GB/T 22313-2008的规定进行试验。

  - 羟值（A组分）

按GB/T 7193-2008中4.2的规定进行试验。

  - 异氰酸酯基(-NCO)含量（B组分）

按HG/T 2409的规定进行试验。

  - 有害物质限量

    - 甲醛

按GB/T 19941.1-2019的规定进行试验。

    - 重金属

按QB/T 4339-2012的规定进行试验。

    - 有机锡

按GB/T 32447-2015的规定进行试验。

    - 邻苯二甲酸酯类

按GB/T 32440-2015的规定进行试验。

  - 产品制成的试样物理力学性能要求

    - 试样的制作

按附录A的规定进行。

    - 表观密度

按GB/T 6343-2009的规定进行试验。

    - 硬度

按HG/T 2489-2007的规定进行试验。

    - 拉伸强度

按GB/T 528-2009的规定进行试验，其中试样为哑铃状试样1型，拉力试验机速度为(500±50) mm/min。

    - 撕裂强度

按GB/T 529-2008中B法的规定进行试验。

    - 耐磨性能

按GB/T 9867-2008的规定进行试验。

    - 耐折性能

      - 试样的制作

按附录A.1的规定进行，其中模具为成型底面前掌的最大凹槽深度为（2±0.2）mm，花纹最小角度为（120±10）°，鞋底屈挠部位厚度为（10±1）mm的休闲鞋大底模具。鞋底试样的示例如图1所示。

（后续补充鞋底试样图，需用画图软件）

      - 试样测试

按GB/T 3903.1-2017的规定进行试验，割口5 mm，屈挠角度90°，速率100 次/min，屈挠次数4 万次，测试裂口增长。

- 若裂口在原割口处，裂口增长为裂口长度减去割口长度；若裂口不在原割口处，裂口增长即为裂口长度。

    - 耐水解性

      - 水解处理

将试样放入（70±2）℃，95%相对湿度环境下水解2周后，取出在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%的标准环境下调节不少于24 h。

      - 拉伸强度保持率

按GB/T 528-2009的规定测试水解后试样的拉伸强度，其中试样为哑铃状试样1型，拉力试验机速度为(500±50) mm/min。

拉伸强度保持率结果按式（1）计算。

      - 撕裂强度保持率

按GB/T 529-2008中B法的规定测试水解后试样的撕裂强度。

撕裂强度保持率结果按式（2）计算。

      - 水解后耐磨性能

按GB/T 9867-2008的规定测试水解后试样的耐磨性能。

      - 水解后耐折性能

按GB/T 3903.1-2017的规定测试水解后试样的耐折性能，割口5mm，屈挠角度90°，速率100次/min，屈挠次数4万次，测试割口增长。

- 若裂口在原割口处，裂口增长为裂口长度减去割口长度；若裂口不在原割口处，裂口增长即为裂口长度。

- 检验规则

  - 检验分类

本产品检验分为型式检验和出厂检验。

  - 型式检验

型式检验项目见表5。有下列情况之一时，应进行型式检验。

a) 新产品或老产品转厂生产的试制鉴定；

b) 正式生产后，因结构、原料或工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产6个月时；

d) 产品长期停产6个月以上恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验存在较大差异时；

f）国家质量监督部门提出要求时。

表5 检验项目

| 检验项目 |  | 型式检验 | 出厂检验 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | ● | ● | 4.1 | 5.2 |
| 水的质量分数 |  | ● | ● | 4.2 | 5.3 |
| 羟值 |  | ● | ● |  | 5.4 |
| 异氰酸酯(NCO)含量 |  | ● | ● |  | 5.5 |
| 甲醛 |  | ● | — | 4.3 | 5.6.1 |
| 重金属 | 镉（Cd） | ● | — |  | 5.6.2 |
|  | 铅（Pb） | ● | — |  |  |
|  | 汞（Hg） | ● | — |  |  |
|  | 六价铬（Cr6+） | ● | — |  |  |
|  | 总铬（Cr） | ● | — |  |  |
| 有机锡 |  | ● | — |  | 5.6.3 |
| 邻苯二甲酸酯 |  | ● | — |  | 5.6.4 |
| 表观密度 |  | ● | — | 4.4 | 5.7.2 |
| 硬度Hc |  | ● | — |  | 5.7.3 |
| 拉伸强度 |  | ● | — |  | 5.7.4 |
| 撕裂强度 |  | ● | — |  | 5.7.5 |
| 耐磨性能 |  | ● | — |  | 5.7.6 |
| 耐折性能 |  | ● | — |  | 5.7.7 |
| 耐水解性 | 拉伸强度保持率 | ● | — |  | 5.7.8 |
|  | 撕裂强度保持率 | ● | — |  |  |
|  | 耐磨性能 | ● | — |  |  |
|  | 耐折性能 | ● | — |  |  |
| 注：●为检验项目；—为不检验收项目。 |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

    - 检验项目

出厂检验项目见表5。

    - 组批规则与抽样方案

      - 批

同一反应釜同一反应周期生产的产品为一批。

      - 抽样方案

按GB/T 6678和GB/T 6680进行，取样瓶应干燥清洁。仅检验产品外观、理化性能、有害物质限量的取样量不得少于1000g，检验产品制成的试样的物理化学性能的取样量为A组分不得少于10kg，B组分不得少于10kg。将取得的样品平均分为两组，分别装入干燥、清洁的样品瓶中密封，注明产品名称、型号、批号、生产日期和取样时间，一组用于检验，另一组保存备查。

    - 判定规则

      - 合格项的判定

- 产品外观和理化性能检验结果中若有不合格项，应在原批中重新双倍取样，分别对不合格项进行复验，复验结果若全部合格，则判合格，否则判不合格。

      - 合格批的判定

检验结果若全部项目合格，则判该批产品合格。若存在不合格项，则判定该批产品为不合格。

  - 出厂检验

出厂检验为4.1和4.2中项目。

  - 型式检验

型式检验项目为第4章的全部项目。

- 标志、标签和随行文件

产品外包装上应至少包含下列信息：

a)产品名称；

b)生产单位和地址；

c)生产日期或生产批号；

d)保质期（或有效期）；

e)净含量；

f)采用产品标准编号；

g)产品检验合格证；

h)产品型号及商标；

i)防压防潮标志。

- 包装、运输、贮存

  - 包装

产品包装容器为洁净、干燥的铁桶，包装后密封桶口。

  - 运输

产品运输中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，防止泄露。

  - 贮存

产品应在通风、干燥的仓库内存放，防晒、防挤压、防震，并远离热源。产品自生产之日起，A组分贮存期不超过6个月、B组分贮存期不超过3个月。

- （规范性附录）
产品的成型试样的制作

  - 试样的制备

    - 主要仪器、设备

——电子天平：感量0.01g；

——电动搅拌机；

——聚氨酯低压浇注机；

——试片模具，鞋底模具

    - 配方

按产品说明书要求，混合A组分、催化剂和水，确定B组分的用量。

    - 制备步骤

A.1.3.1　分别设置聚氨酯低压浇注机的A组分储罐温度为（42±3）℃，B组分储罐温度为40℃，搅拌头转速为5000 r/min～6000 r/min，模具温度为45℃～55℃。

A.1.3.2　按表A1配制A组分混合液，用电动搅拌机搅拌5min后，加入聚氨酯低压浇注机的A组分储罐中，将B组分加入聚氨酯低压浇注机的B组分储罐中。

A.1.3.3　调整聚氨酯低压浇注机的计量泵，确定聚氨酯发泡中心反应比例，再往模具中浇注聚氨酯原液，反应成型，6~8 min脱模，熟化时间不少于12 h，制得所需试样。

  - 试样的裁取

A.2.1在A.1.3.3的试样中选择无缺陷部位，按测试各种物理力学性能所需要求裁取试样，每项测试所需试样数量按试验方法规定。

A.2.2物理力学性能测试试样厚度应符合GB/T 2941-2006第五章试样制备中要求的试片厚度，厚度为（6.3±0.3）mm。

_________________________________